编号：SHSSXZ0339-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

海关联合抽查进口服装

1 抽样方法

按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

注：以上数量为最少数量，如样品较小、花色或款式复杂，可适当增加抽样数量。

2 检验依据

表1  成人服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 | GB 18401-2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | pH值 | GB/T 7573—2009 | GB 18401-2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 | GB 18401-2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 | GB 18401-2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 | GB 18401-2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 | GB 18401-2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 | GB 18401-2010 第5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐皂洗色牢度 注1 | GB/T 3921—2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐干洗色牢度 注1 | GB/T 5711—2015 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐光色牢度 | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 14576—2009 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 起球 | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 | GB/T 23322—2018 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 纤维含量 注2 | FZ/T 01057 （所有部分） GB/T 2910 （所有部分） FZ/T 01026—2017等 明示执行标准 | / | GB/T 29862—2013 明示质量要求 |
|  | 产品使用说明 | GB/T 5296.4—2012 明示执行标准 | / | 明示执行标准 |
| 备注 | 注1：耐皂洗色牢度不考核使用说明中标注不可水洗的产品；耐干洗色牢度不考核使用说明中标注不可干洗的产品。 注2：根据产品纤维种类的不同，选用FZ/T 01057系列、GB/T 2910系列、FZ/T 01026—2017等适用的检测方法。 |  |  |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表2  婴幼儿及儿童服装检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明 |  | GB/T 5296.4—2012 相应产品标准 | / | GB/T 5296.4—2012相应产品标准 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1—2009 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 3 | pH 值 |  | GB/T 7573—2009 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 5 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 6 | 耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 | GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 9 | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886—2019 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 10 | 异味 |  | GB 18401—2010/6.7 | GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 11 | 重金属 |  | GB/T 30157—2013 | GB 31701—2015/4.2 | / |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 |  | GB/T 20388—2016 | GB 31701—2015/4.2 | / |
| 13 | 绳带要求 |  | GB 31701—2015 | GB 31701—2015/4.4.3 | / |
| 14 | 附件抗拉强力 衣带抗拉强力 |  | GB 31701—2015附录A 相应产品标准 | GB 31701—2015/4.4.1 | 相应产品标准 |
| 15 | 附件锐利尖端和锐利边缘 |  | GB/T31702—2015 | GB 31701—2015/4.4.2 | / |
| 16 | 燃烧性能 |  | GB/T 14644-2014 | GB 31701—2015/4.2 | / |
| 17 | 包装中金属针等锐利物 |  | GB/T 24121-2009 | GB 31701—2015/4.5.1 | / |
| 18 | 产品上残留金属针等锐利物 |  | GB/T 24121-2009 | GB 31701—2015/4.5.2 | / |
| 19 | 耐久性标签位置 |  | 观察 | GB 31701—2015/4.5.3 | / |
| 20 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 21 | 耐光色牢度 |  | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 22 | 起球 |  | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 23 | 纤维成分含量 |  | FZ/T 01057系列 （适用标准） GB/T 2910系列 (适用标准） 注1 | / | GB/T 29862—2013 相应产品标准 |
| 24 | 绒子含量 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 25 | 绒丝+羽丝 |  | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 26 | 充绒量 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 27 | 鹅毛绒含量 |  | GB/T 10288—2016 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 28 | 含绒量 |  | GB/T 14272—2011 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 29 | 烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO) |  | GB/T 23322—2018 GB/T 14272—2021 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 30 | 全氟辛酸PFOS/PFOA |  | GB/T 31126-2014 | / | 相应产品标准 |
| 31 | 防风 | 透气率 | GB/T 5453—1997 | / | 相应产品标准 明示功能 |
| 32 | 防风透湿 | 透气率 透湿率 | FZ/T 01149—2019 | / | 相应产品标准 明示功能 |
| 33 | 防水/防雨 | 静水压 | GB/T 4744—2013 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 4744—2013 |
| 34 | 拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应 | 表面沾水等级 | GB/T 4745—2012 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 4745—2012 |
| 35 | 透汽/透湿 | 透湿量 | GB/T 12704.1—2009 GB/T 12704.2—2009 | / | 相应产品标准 明示功能 |
| 36 | 吸湿/速干/吸湿速干 | 吸水率、滴水扩散时间 芯吸高度、蒸发速率/干燥速率、透湿量 | GB/T 21655.1—2008 GB/T 21655.1—2023 注2 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 21655.1—2008 GB/T 21655.1—2023 |
| 37 | 单向排汗/吸湿排汗 | 浸湿时间、吸水速率、单向传递指数等 | GB/T 21655.2—2019 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 21655.2—2019 |
| 38 | 防紫外 | 紫外线防护系数、UVA透射比 | GB/T 18830—2009 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 18830—2009 |
| 39 | 拒油 | 拒油等级 | GB/T 19977—2014 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 19977—2014 |
| 40 | 易去污 | 易去污性 | FZ/T 01118—2012 | / | 相应产品标准 明示功能 FZ/T 01118—2012 |
| 41 | 防污 | 耐沾污性 | GB/T 30159.1—2013 | / | 相应产品标准 明示功能 GB/T 30159.1—2013 |
| 备注 | 注1：根据产品纤维种类的不同，选用FZ/T 01026—2017、FZ/T 30003—2009等适用的检测方法； 注2：明示吸湿速干功能，但未明示具体标准时，优先执行GB/T 21655.1。 |  |  |  |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。