市市场监管局发布旅行箱包、书包监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中以及质量问题较多的产品，近期，市市场监管局集中组织执法力量对巴黎春天(五角场店)、宝大祥南东店、上海世贸广场、上海第一八佰伴、上海陆家嘴中心、美罗城、国贸汇、颛桥万达广场、百盛优客城市广场、上海大悦城、大润发等16家商场、超市销售的70批次旅行箱包、书包进行了监督抽查，经检测，有12批次不合格。其中，抽查旅行箱包30批次，有8批次不合格，抽查书包40批次，有4批次不合格。不合格项目主要是振荡冲击性能、耐冲击性能两项。

一是振荡冲击性能不合格，有11批次。如上海希亚琪服饰科技有限公司西藏北路店在上海大悦城销售的标称由上海希亚琪服饰科技有限公司生产（或供货）的“”牌背包（型号规格：PFABP201204F），振荡冲击性能实测为双背带测试9次后，下方连接处包体开裂，双背带均脱落（标准要求应测试400次后无变形、断裂、损坏等现象），与标准要求不符。振荡冲击性能是模拟实际使用过程中提把、背带、包体等部件受振荡冲击作用后能否保持正常使用的重要指标。该指标不合格，使用过程中可能会出现提把或背带断裂的现象，严重影响正常使用。

二是耐冲击性能不合格，有1批次。如百盛纽可尔瑞特商贸（上海）有限公司在百盛优客城市广场销售的标称由上海冠军贸易有限公司生产（或销售）的“”牌拉杆箱（型号规格：C-F1715H/28；生产日期或批号：2018.07.31 ）, 耐冲击性能测试后，前大面左上角开裂，后大面上方左右两角均变形（标准要求测试后箱体应不变形、不开裂、箱面无裂纹等现象），与标准要求不符。耐冲击性能是考核箱体抗变形能力及各配件与箱体的结合牢度。该指标不合格，可能出现箱体开裂、凹陷，走轮支架变形损坏，走轮脱落等问题。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，限期落实整改措施，对已销售的不合格产品实施无条件退、换货，并依法对销售不合格产品的经营者立案调查。同时，市场监管部门提醒消费者在选购、使用时要注意以下几点：

一、购买旅行箱包时，应检查吊牌是否完整标注厂名、厂址、生产日期、执行标准以及使用注意事项等信息；检查拉杆、提把、走轮以及各部位的固定件、连接部件是否存在变形、损坏以及箱体内拉杆的安装是否牢固。

二、建议走轮优先选择橡胶材质，噪音小且耐磨。挑选时可以用手捏一下，如果橡胶又厚弹性又好，可以避免拖动时发出很大响声，另外检查一下轮子的灵活性，看是否会卡顿；拉杆一般是金属制成，挑选时用手敲两下，声音浑厚的更结实耐用，拉合几次检查其折节开合是否顺畅，有无卡阻，轻轻摇一下拉杆，如果拉杆晃动过大，不但推行体验会差，还容易损坏。注意拉杆折数，节数较多拉杆较长时要考虑其抗压性，可以将拉杆倾斜至45°，轻轻按压拉杆，感受拉杆的强度；反复拉合拉链，检查拉链的顺滑度，检查箱锁，反复开合箱锁，箱锁应闭合正常，如为密码锁，可多设置几组密码进行检查。

三、选购书包时，应尽量选择轻质的材料，同时避免书包有太多金属扣或金属拉链。例如牛津布和防水布制作的书包，不仅材质比较轻，而且可以防止书包里的东西被淋湿；选购的双肩书包肩带要宽、底部和背部应有软垫，这样的设计有助于分散书包重量，减小对孩子身体造成的压力。此外，书包的大小要根据孩子身体情况，太大或太小都不合适，随着孩子的成长要更换适合的书包。