编号：SHSSXZ0215-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

儿童服装鞋帽及饰品

1、抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2、检验方法与判定依据

表1 儿童服装鞋帽产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 GB 31701-2015 相应产品标准 | / | GB/T 5296.4-2012相应产品标准 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 3 | pH 值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 31701-2015/4.2 | 相应产品标准 |
| 9 | 耐唾液色牢度 注1 | GB/T 18886-2019 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 10 | 异味 | GB 18401-2010/6.7 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 相应产品标准 | / |
| 11 | 重金属 注2 | GB/T 30157-2013 | GB 31701-2015/4.2 | / |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 注2 | GB/T 20388-2016 | GB 31701-2015/4.2 | / |
| 13 | 绳带要求 注3 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015/4.4.3 | / |
| 14 | 附件抗拉强力 注1 | GB 31701-2015附录A | GB 31701-2015/4.4.1 | / |
| 15 | 附件锐利尖端和锐利边缘 注1 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015/4.4.2 | / |
| 16 | 可萃取重金属含量 | GB/T 17593.1-2006 GB/T 17593.2-2007 GB/T 17593.3-2006 GB/T 17593.4-2006 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 17 | 耐皂洗色牢度 注4 | GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 18 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 19 | 起球 | GB/T 4802.1-2008 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 20 | 纤维成分含量 | FZ/T 01057-2007 （适用标准） GB/T 2910-2009 (适用标准） 注5 | / | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |
| 注1：仅考核婴幼儿用品。 注2: 仅考核含有涂层和涂料印染的婴幼儿产品织物。 注3：仅考核婴幼儿及儿童产品。 注4：不考核只可干洗类产品。 注5：根据产品纤维种类的不同，选用FZ/T 01026-2017、FZ/T 30003-2009等适用的检测方法。 |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。