编号：SHSSXZ0226-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

童鞋产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1  儿童旅游鞋（2012版）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | / | QB/T 4331-2012第5.3.1 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 | / | QB/T 4331-2012 第5.3.3 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 | / | QB/T 4331-2012第5.3.6 |
| 4 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | GB 30585-2014 第5.1（不含5.1.6） | / |
| 5 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2008 GB/T 22807-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 7 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 8 | 重金属总含量 （砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 9 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 10 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181-1:2021 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表2  儿童旅游鞋（2021版）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | / | QB/T 4331-2021 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 | / | QB/T 4331-2021 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 | / | QB/T 4331-2021 |
| 4 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | GB 30585-2014 第5.1（不含5.1.6） | / |
| 5 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2008 GB/T 22807-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 7 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 8 | 重金属总含量 （砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 9 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 10 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181-1:2021 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表3  儿童皮鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 | / | QB/T 2880-2016第5.3.2 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | / | QB/T 2880-2016第5.3.3 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 | / | QB/T 2880-2016第5.3.4 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 | / | QB/T 2880-2016第5.3.6 |
| 5 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 2880-2016 第5.4 |
| 6 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 2880-2016 第5.4 |
| 7 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 2880-2016 第5.4 |
| 8 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 2880-2016 第5.4 |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | GB 30585-2014 第5.1 | / |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2008 GB/T 22807-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | GB 30585-2014 第5.3 | / |
| 12 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | GB 30585-2014 第5.3 |  |
| 13 | 重金属总含量 （砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | GB 30585-2014 第5.3 |  |
| 14 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | GB 30585-2014 第5.3 |  |
| 15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 | GB 30585-2014 第5.3 |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181-1:2021 | GB 30585-2014 第5.3 |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表4  儿童皮凉鞋（2013版）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 | / | QB/T 4546-2013第5.5.2 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | / | QB/T 4546-2013第5.5.3 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 | / | QB/T 4546-2013第5.5.4 |
| 4 | 帮带拉出强度或帮带拔出力 | QB/T 4546-2013 | / | QB/T 4546-2013第5.5.5 |
| 5 | 钢勾心纵向刚度 | QB/T 1813-2000 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 4546-2013 第5.7.4 |
| 6 | 钢勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 4546-2013 第5.7.4 |
| 7 | 钢勾心长度下限值 | GB/T 28011-2011 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 4546-2013 第5.7.4 |
| 8 | 钢勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2011 | GB 30585-2014 第5.1.6 | QB/T 4546-2013 第5.7.4 |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | GB 30585-2014第5.1 | / |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2008 GB/T 22807-2019 | GB 30585-2014第5.3 | / |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | GB 30585-2014第5.3 | / |
| 12 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 13 | 重金属总含量 （砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 14 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181-1:2021 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表5  儿童皮凉鞋（2021版）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 | / | QB/T 4546-2021 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 | / | QB/T 4546-2021 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 | / | QB/T 4546-2021 |
| 4 | 帮带拉出强度或帮带拔出力 | QB/T 4546-2021 | / | QB/T 4546-2021 |
| 5 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 | GB 30585-2014 第5.1.6 |  |
| 6 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 | GB 30585-2014 第5.1.6 |  |
| 7 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 | GB 30585-2014 第5.1.6 |  |
| 8 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 | GB 30585-2014 第5.1.6 |  |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | GB 30585-2014第5.1 | / |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2008 GB/T 22807-2019 | GB 30585-2014第5.3 | / |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | GB 30585-2014第5.3 | / |
| 12 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 13 | 重金属总含量 （砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 14 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181-1:2021 | GB 30585-2014第5.3 |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

表6 布面童胶鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | GB/T 7573-2002 | GB 25036-2010第5.2 | / |
| 2 | 游离甲醛 |  | GB/T 2912.1-1998 | GB 25036-2010第5.2 | / |
| 3 | 可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）） |  | GB/T 17593.2-2007 | GB 25036-2010第5.2 | / |
| 4 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2006 | GB 25036-2010第5.2 | / |
| 5 | 含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、 2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP）） |  | GB/T 18414.1-2006 | GB 25036-2010第5.2 | / |
| 6 | N-亚硝基胺 |  | GB/T 24153-2009 | GB 25036-2010第5.2 | / |
| 7 | 物理安全性能 | 断针检测 | GB 25036-2010 | GB 25036-2010第5.3 | / |
|  |  | 可触及的锐利边缘 | GB 6675-2003 A.5.8 | GB 25036-2010第5.3 | / |
|  |  | 可触及的锐利尖端 | GB 6675-2003 A.5.9 | GB 25036-2010第5.3 | / |
|  |  | 可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件 | GB 6675-2003 A.5.2、A.5.24.5、A.5.24.6 | GB 25036-2010第5.3 | / |
| 8 | 外底硬度 |  | GB/T 531-1999 | GB 25036-2010第5.4 | / |
| 9 | 围条与鞋帮粘附强度 |  | GB/T 532-1997 | GB 25036-2010第5.4 |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。