编号：SHSSXZ0204-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

地板产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1 实木地板产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 标识、包装 | GB/T 15036.1-2018/6 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 2 | 规格尺寸及其偏差 | GB/T 15036.2-2018/3.1 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 3 | 外观质量 | GB/T 15036.2-2018/3.2 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 4 | 含水率 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.1 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 5 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.2 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 6 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.3 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 7 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.4 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 8 | 漆膜表面耐污染 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.5 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| 9 | 木材名称 | GB/T 15036.2-2018/3.4 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| GB/T 18513-2001 | / |
| GB/T 16734-1997 | / |
| GB/T 18107-2017 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

表2 仿古实木地板产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 标识、包装 | LY/T 1859-2020/8 | / | LY/T 1859-2020 |
| 2 | 规格尺寸及其偏差 | LY/T 1859-2020/6.1 | / | LY/T 1859-2020 |
| 3 | 外观质量 | LY/T 1859-2020/6.2 | / | LY/T 1859-2020 |
| 4 | 含水率 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.1 | / | LY/T 1859-2020 |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 6 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.2-2018/3.3.2.4 | / | LY/T 1859-2020 |
| 7 | 木材名称 | GB/T 15036.2-2018/3.4 | / | GB/T 15036.1-2018 |
| GB/T 18513-2001 | / |
| GB/T 16734-1997 | / |
| GB/T 18107-2017 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

表3 实木复合地板产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 标志、包装 | GB/T 18103-2013/8 | / | GB/T 18103-2013 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013/6.3.2 | / | GB/T 18103-2013 |
| 3 | 含水率 | GB/T 18103-2013/6.3.3 | / | GB/T 18103-2013 |
| 4 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2013/6.3.5 | / | GB/T 18103-2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2013/6.3.7 | / | GB/T 18103-2013 |
| 6 | 漆膜硬度 | GB/T 18103-2013/6.3.6 | / | GB/T 18103-2013 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2013/6.3.8 | / | GB/T 18103-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | / | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

表4 仿古实木复合地板产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 标识、包装 | LY/T 1859-2020/8 | / | LY/T 1859-2020 |
| 2 | 规格尺寸及其偏差 | LY/T 1859-2020/6.1 | / | LY/T 1859-2020 |
| 3 | 外观质量 | LY/T 1859-2020/6.2 | / | LY/T 1859-2020 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 5 | 含水率 | GB/T 18103-2013/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 6 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2013/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2013/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 8 | 漆膜硬度 | GB/T 18103-2013/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 9 | 甲醛释放量 | / | GB18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

表5 浸渍纸层压木质地板产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 标识、包装 | GB/T 18102-2020/8 | / | GB/T 18102-2020 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020/6.3.4 | / | GB/T 18102-2020 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020/6.3.5 | / | GB/T 18102-2020 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020/6.3.6 | / | GB/T 18102-2020 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020/6.3.10 | / | GB/T 18102-2020 |
| 6 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2020/6.3.11 | / | GB/T 18102-2020 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 18102-2020/6.3.17 | / | GB/T 18102-2020 |
| 8 | 表面耐水蒸气 | GB/T 18102-2020/6.3.18 | / | GB/T 18102-2020 |
| 9 | 甲醛释放量 | / | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

表6 仿古浸渍纸层压木质地板产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 标识、包装 | LY/T 1859-2020/8 | / | LY/T 1859-2020 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2007/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 17657-1999/4.8 | / | LY/T 1859-2020 |
| 4 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2007/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 5 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 17657-1999/4.40 | / | LY/T 1859-2020 |
| 6 | 耐光色牢度 | GB/T 15102-2006/6.3 | / | LY/T 1859-2020 |
| 7 | 甲醛释放量 | / | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。