编号：SHSSXZ0202-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

休闲服装产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表 休闲服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 2 | pH 值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 相应产品标准 | / |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 注1 | GB/T 3921-2008 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2008 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 11 | 撕破强力 | GB/T 3917.1-2009 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 12 | 顶破强力 | GB/T 19976-2005 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 13 | 耐磨性能 | GB/T 21196.2-2007 相应产品标准 | / | 相应产品标准 |
| 14 | 纤维含量 | FZ/T 01057-2007 （适用标准） GB/T 2910-2009 (适用标准） 注4 | / | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |
| 注1：产品洗涤说明为干洗或不可水洗，耐皂洗色牢度不考核。按相关产品标准规定方法洗涤，如没有规定的按GB/T 3921标准（A1）方法洗涤。 注2：根据产品纤维种类的不同，选用FZ/T 01026-2017、FZ/T 30003-2009等适用的检测方法. |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。