编号：SHSSXZRZ0004-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

建筑用阀门

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 2台 | 1台 | 1台 |

注：阀体材质为球墨铸铁、碳素钢等，表面有防腐处理措施，进行涂装的阀门，如适用，现场抽查防腐涂层试样12件，底材、处理工艺等与抽样产品一致。

3检验项目和依据

表2 阀门产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体材质 | 球墨铸铁-球化率 | GB/T 9441-2021 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 碳素钢-碳当量 | GB/T 4336-2016 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 铜合金-含铅量 | YS/T 482-2022 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 不锈钢-含镍量 | GB/T 11170-2008 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
| 2 | 产品循环寿命试验次数 | 闸阀 | CJ/T 216-2013/6.12 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 蝶阀 | CJ/T 261-2015/8.12 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 截止阀 | GB/T 12235-2007/6.2.8 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
| 3 | 涂装工艺 | 闸阀 | CJ/T 216-2013/5.5.3 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 蝶阀 | CJ/T 261-2015/7.10.3 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 止回阀 | CJ/T 255-2007/6.9.3 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
|  |  | 螺纹连接阀门 | GB/T 8464-2023/6.15.2 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
| 4 | 漆膜厚度 |  | GB/T 13452.2-2008 | T/CECS 10057-2019/4.2 |
| 5 | 附着力 |  | GB/T 5210-2006 | T/CECS 10057-2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合 “T/CECS 10057-2019 《绿色建材评价 建筑用阀门》” 标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—建筑用阀门》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合 “T/CECS 10057-2019 《绿色建材评价 建筑用阀门》” 标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—建筑用阀门》，判定为不合格。