编号：SHSSXZRZ0007-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

塑料管材管件

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级。以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量 （批次） | 备样数量 （批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚烯烃类塑料管材 | 不少于8根，每根1m | 不少于4根，每根1m | 不少于4根，每根1m |
| 2 | 聚烯烃类塑料管件 | 不少于10件 | 不少于5件 | 不少于5件 |
| 3 | 聚氯乙烯类塑料管材 | 不少于8根，每根1m | 不少于4根，每根1m | 不少于4根，每根1m |
| 4 | 聚氯乙烯类塑料管件 | 不少于10件 | 不少于5件 | 不少于5件 |
| 注：抽查产品为同一规格、同一类型。 |  |  |  |  |

3检验项目和依据

表2 塑料管材管件产品检验项目

| 序号 | 类别 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚烯烃类塑料管材管件/承压类 | 炭黑含量a | GB/T 13021—2023/5 | T/CECS 10058—2019/4.2 |
| 2 | 聚烯烃类塑料管材管件/承压类 | 炭黑分散a/颜料分散 | GB/T 18251—2019/4 | T/CECS 10058—2019/4.2 |
| 3 | 聚烯烃类塑料管材管件/排水、排污类 | 灰分 | GB/T 9345.1—2008/5.3 | T/CECS 10058—2019/4.2 |
| 4 | 聚氯乙烯类管材管件 | 密度 | GB/T 1033.1—2008/5.1 | T/CECS 10058—2019/4.2 |
| 5 | 聚氯乙烯类管材管件 | 有害 物质限量 | GB/T 33284—2016/5 或 GB/T 26125—2011 GB/T 4615—2013 GB/T 29786—2013 | T/CECS 10058—2019/4.2 |
| a 仅适用于黑色塑料管材管件。 |  |  |  |  |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10058—2019《绿色建材评价 塑料管材管件》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—塑料管材管件》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10058—2019《绿色建材评价 塑料管材管件》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—塑料管材管》，判定为不合格。