编号：SHSSXZRZ0012-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

金属复合板

1 抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2 抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级。以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属复合板 | 1200mm×600mm 不少于24块 300mm×300mm 不少于8块 | 1200mm×600mm 不少于12块 300mm×300mm 不少于4块 | 1200mm×600mm 不少于12块 300mm×300mm 不少于4块 |

3 检验项目和依据

表2 金属复合板产品检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面涂层 可溶性重金属含量 | GB 6675.4—2014 | T/CECS 10035—2019/4.2 |
| 2 | 金属基材厚度 | 建筑幕墙用铝塑复合板： GB/T 17748—2016/7.3 普通装饰用铝塑复合板： GB/T 22412—2016/6.3 金属及金属材料复合板： GB/T 23444—2024/7.4 普通装饰用铝蜂窝复合板/建筑外墙用铝蜂窝复合板： GB/T 17748—2008/7.5 铝波纹芯复合铝板： JC/T 2187—2013/7.5 建筑用钛锌合金饰面复合板： JG/T 339—2012/7.3 | T/CECS 10035—2019/4.2 |
| 3 | 燃烧性能 | GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 GB/T 8626—2007 GB/T 20285—2006 | T/CECS 10035—2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10035—2019《绿色建材评价 金属复合装饰材料》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—金属复合板》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10035—2019《绿色建材评价 金属复合装饰材料》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—金属复合板》，判定为不合格。