编号：SHSSXZRZ0013-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

无机装饰板材

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的获证待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维增强水泥类平板 | 5平方米 | 2.5平方米 | 2.5平方米 |
| 2 | 纤维增强硅酸钙板 | 5平方米 | 2.5平方米 | 2.5平方米 |

3检验项目和依据

表2 无机装饰板材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010/4 | T/CECS 10042-2019/4.2 |
| 2 | 石棉（含量）成分 | GB/T 23263-2024 | T/CECS 10042-2019/4.2 |
| 3 | 甲醛释放量 | GB 18580 | T/CECS 10042-2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10042-2019 《绿色建材评价 无机装饰板材》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—无机装饰板材产品》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10042-2019《绿色建材评价 无机装饰板材》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—无机装饰板材产品》，判定为不合格。