编号：SHSSXZRZ0015-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

石膏装饰材料

1 抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2 抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级。以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量 （批次） | 备样数量 （批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰石膏 | 不少于30kg | 不少于15kg | 不少于15kg |

3 检验项目和依据

表2 石膏装饰材料（抹灰石膏）产品检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性比活度 | GB 6566—2010 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 2 | 可溶性重金属(铅 Pb) | GB 18582—2020/6.2.5 或GB/T 23991—2009 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 3 | 可溶性重金属(镉 Cd) | GB 18582—2020/6.2.5 或GB/T 23991—2009 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 4 | 可溶性重金属(铬 Cr) | GB 18582—2020/6.2.5 或GB/T 23991—2009 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 5 | 可溶性重金属(汞 Hg) | GB 18582—2020/6.2.5 或GB/T 23991—2009 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 6 | 抗压强度 实测值与设计值的比值 | GB/T 28627—2023/7.7 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 7 | 抗折强度 实测值与设计值的比值 | GB/T 28627—2023/7.7 | T/CECS 10049—2019/4.2 |
| 8 | 抗拉强度 实测值与设计值的比值 | GB/T 28627—2023/7.7 | T/CECS 10049—2019/4.2 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合 “T/CECS 10049—2019《绿色建材评价 石膏装饰材料》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—石膏装饰材料》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10049—2019《绿色建材评价 石膏装饰材料》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—石膏装饰材料》，判定为不合格。