编号：SHSSXZRZ0017-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

纸面石膏板

1 抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2 抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级。以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸面石膏板 | 整板不少于 10块 | 整板不少于 5块 | 整板不少于 5块 |

3 检验项目和依据

表2 纸面石膏板产品检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向断裂荷载平均值 | GB/T 9775—2008/6.5.9 GB/T 9775—2025/7.5.9 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 2 | 横向断裂荷载平均值 | GB/T 9775—2008/6.5.9 GB/T 9775—2025/7.5.9 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 3 | 48h受潮挠度 | GB/T 9775—2008/6.5.16 GB/T 9775—2025/7.5.16 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 4 | 剪切力 | GB/T 9775—2008/6.5.17 GB/T 9775—2025/7.5.17 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 5 | 遇火稳定性 | GB/T 9775—2008/6.5.15 GB/T 9775—2025/7.5.15 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 6 | 吸水率 | GB/T 9775—2008/6.5.13 GB/T 9775—2025/7.5.13 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 7 | 表面吸水量 | GB/T 9775—2008/6.5.14 GB/T 9775—2025/7.5.14 | T/CECS 10056—2019/4.2 |
| 注1：遇火稳定性仅适用于耐火纸面石膏板、耐潮耐火纸面石膏板、耐水耐火纸面石膏板； 注2：吸水率和表面吸水量仅适用于耐水纸面石膏板、耐潮纸面石膏板、耐潮耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板； 注3：其余项目适用于全部纸面石膏板。 |  |  |  |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10056—2019《绿色建材评价 纸面石膏板》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—纸面石膏板》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10056—2019《绿色建材评价 纸面石膏板》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—纸面石膏板》，判定为不合格。