编号：SHSSXZRZ0018-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

防水卷材

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青防水卷材 | 不少于2m/卷×2卷 | 不少于2m | 不少于2m |
| 2 | 高分子防水卷材 | 不少于2m/卷×2卷 （高分子防水片材：不少于2m/卷×3卷） | 不少于2m | 不少于2m （高分子防水片材：不少于2m/卷×2卷） |

3检验项目和依据

表2 防水卷材产品检验项目（T/CECS 10038—2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐久性（热空气老化） | GB/T 35609—2017附录B | T/CECS 10038—2019/4.2 |
| 2 | 耐水性能 | GB/T 35609—2017附录B | T/CECS 10038—2019/4.2 |
| 注：不同种类的防水卷材需符合相应产品标准的要求。 |  |  |  |

表3 防水卷材产品检验项目（GB/T 35609—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐久性能（热空气老化） | GB/T 35609—2017附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 2 | 耐水性能 | GB/T 35609—2017附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 注：不同种类的防水卷材需符合相应产品标准的要求。 |  |  |  |

表4 防水卷材产品检验项目（GB/T 35609—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铅(Pb)含量 | GB/T 30647—2014 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 2 | 热空气老化 | GB/T 35609—2025附录B | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 3 | 耐水性能 | GB/T 35609—2025附录B | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 注：不同种类的防水卷材需符合相应产品标准的要求，并同时满足GB 45320—2025的要求。 |  |  |  |

表5 防水卷材产品检验项目（HJ 455—2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶性铅（Pb） | GB 18581—2001 | HJ 455—2009/4.4 |
| 2 | 可溶性镉（Cd） | GB 18581—2001 | HJ 455—2009/4.4 |
| 3 | 可溶性铬（Cr） | GB 18581—2001 | HJ 455—2009/4.4 |
| 4 | 可溶性汞（Hg） | GB 18581—2001 | HJ 455—2009/4.4 |
| 注：HJ 455-2009适用于改性沥青类防水卷材、高分子防水卷材、膨润土防水毯，不适用于石油沥青纸胎油毡、沥青复合胎柔性防水卷材和聚氯乙烯防水卷材。 |  |  |  |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10038—2019《绿色建材评价 防水卷材》”/“GB/T 35609—2017《绿色产品评价 防水与密封材料》”/“GB/T 35609—2025《绿色产品评价 防水与密封材料》”/“HJ 455—2009《环境标志产品技术要求 防水卷材》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—防水卷材》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10038—2019《绿色建材评价 防水卷材》”/“GB/T 35609—2017《绿色产品评价 防水与密封材料》”/“GB/T 35609—2025《绿色产品评价 防水与密封材料》”/“HJ 455—2009《环境标志产品技术要求 防水卷材》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—防水卷材》，判定为不合格。