编号：SHSSXZRZ0021-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

反射隔热涂料

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射隔热涂料 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 注：应尽量整包装抽取，避免分装。 |  |  |  |  |

3检验项目和依据

表2 反射隔热涂料产品检验项目（GB/T 35602-2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB/T 23986-2009 GB 18582-2008/附录B GB/T 6750-2007 | GB/T 35602-2017/表3 |
| 2 | 游离甲醛含量（高效液相法） |  | GB/T 34683-2017 | GB/T 35602-2017/表3 |
| 3 | 甲醛含量（乙酰丙酮法） |  | GB/T 23993-2009 | GB/T 35602-2017/表3 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和 |  | GB/T 23990-2009 | GB/T 35602-2017/表3 |
| 5 | 重金属元素含量（限色漆） | 铅（Pb） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 镉（Cd） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | GB/T 26125-2011/附录C | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 汞（Hg） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 砷（As） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 钡（Ba） | GB/T 23994-2009/附录A | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 硒（Se） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 锑（Sb） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |
|  |  | 钴（Co） | GB/T 30647-2014 | GB/T 35602-2017/表3 |

表3 反射隔热涂料产品检验项目（T/CECS 10044-2019）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量 |  | GB/T 23986.2-2023 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 2 | 游离甲醛含量 （高效液相法） （限三星级） |  | GB/T 34683-2017 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 3 | 甲醛含量（乙酰丙酮法） |  | GB/T 23993-2009 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 |  | GB/T 23990-2009 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 5 | 重金属元素含量（限色漆） | 铅（Pb） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 镉（Cd） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | GB/T 26125-2011/附录C | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 汞（Hg） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 砷（As） （限三星级） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 钡（Ba） （限三星级） | GB/T 23994-2009/附录A | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 硒（Se） （限三星级） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 锑（Sb） （限三星级） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
|  |  | 钴（Co） （限三星级） | GB/T 30647-2014 | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 6 | 太阳光反射比 |  | JG/T 235-2014/附录A、附录B | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 7 | 近红外反射比 |  | JG/T 235-2014/附录A、附录B | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 8 | 半球发射率 |  | JG/T 235-2014/附录C | T/CECS 10044-2019/4.2 |
| 9 | 污染后太阳光反射比 |  | JG/T 235-2014/6.6 | T/CECS 10044-2019/4.2 |

表4 反射隔热涂料产品检验项目（HJ 2537-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB/T 23986-2009 GB 18582-2008/附录B GB/T 6750-2007 | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 2 | 乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯） | GB 24409-2009/附录C | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 3 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 4 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | GB 18582-2008/附录A | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 5 | 可溶性铅 | GB 18582-2008/附录D | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 6 | 可溶性镉 | GB 18582-2008/附录D | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 7 | 可溶性铬 | GB 18582-2008/附录D | HJ 2537-2014/5.2.1 |
| 8 | 可溶性汞 | GB 18582-2008/附录D | HJ 2537-2014/5.2.1 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合“GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》”/“T/CECS 10044-2019《绿色建材评价 反射隔热涂料》”/“HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—反射隔热涂料》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》”/“T/CECS 10044-2019《绿色建材评价 反射隔热涂料》”/“HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》”，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—反射隔热涂料》，判定为不合格。