编号：SHSSXZRZ0024-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

防水涂料

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料 | 不少于5kg/组×2组 | 不少于5kg | 不少于5kg |
| 注：多组分防水涂料按配比抽取相应数量。 |  |  |  |  |

3检验项目和依据

表2 防水涂料产品检验项目（T/CECS 10040—2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐久性（热空气老化） | GB/T 35609—2017/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 2 | 耐水性 | GB/T 35609—2017/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 3 | 挥发性有机物(VOC) | JC 1066—2008/附录A | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 4 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 5 | 氨 | JC 1066—2008/附录C | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 6 | 苯 | JC 1066—2008/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 7 | 甲苯、乙苯、二甲苯的含量总和a | JC 1066—2008/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 8 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的含量总和b | JC 1066—2008/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 9 | 苯酚c | JC 1066—2008/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 10 | 蒽c | JC 1066—2008/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 11 | 萘c | JC 1066—2008/附录B | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 12 | 游离甲苯 二异氰酸酯（TDI）ac | JC 1066—2008/附录D | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| 13 | 可溶性重金属 | JC 1066—2008/5.6 | T/CECS 10040—2019/4.2 |
| a仅适用于水性防水涂料； b仅适用于高固含量型防水涂料； c仅适用于聚氨酯类防水涂料； 注：不同种类的防水涂料需符合相应产品标准的要求。 |  |  |  |

表3防水涂料产品检验项目（GB/T 35609—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐久性能（热空气老化） | GB/T 35609—2017附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 2 | 耐水性能 | GB/T 35609—2017/附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 3 | VOC | JC 1066—2008/附录A | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 4 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 5 | 氨 | JC 1066—2008/附录C | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 6 | 苯 | JC 1066—2008/附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 7 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066—2008/附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 8 | 苯酚a | JC 1066—2008/附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 9 | 蒽a | JC 1066—2008/附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 10 | 萘a | JC 1066—2008/附录B | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 11 | 游离TDI a | JC 1066—2008/附录D | GB/T 35609—2017/4.3 |
| 12 | 可溶性重金属 | JC 1066—2008/5.6 | GB/T 35609—2017/4.3 |
| a仅适用于聚氨酯类防水涂料； 注：不同种类的防水涂料需符合相应产品标准的要求。 |  |  |  |

表4 防水涂料产品检验项目（GB/T 35609—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热空气老化 | GB/T 35609—2025/附录B | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 2 | 耐水性能 | GB/T 35609—2025/附录B | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 3 | 挥发性有机物(VOC) | GB/T 41078—2021/5.2 或 GB 18582—2020/附录A GB/T 23985—2009 GB/T 23986—2009 GB/T 1725—2007 GB/T 6750—2007 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 4 | 甲醛含量a | GB/T 41078—2021/5.8 或 GB/T 23993—2009 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 5 | 氨含量a | GB/T 41078—2021/附录B | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 6 | 苯含量b | GB/T 41078—2021/5.3 或 GB/T 23990—2009 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 7 | 甲苯+乙苯+二甲苯含量b | GB/T 41078—2021/5.3 或 GB/T 23990—2009 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 8 | 苯酚含量c | GB/T 41078—2021/5.7 或 GB/T 36488—2018 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 9 | 蒽含量c | GB/T 41078—2021/5.7 或 GB/T 36488—2018 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 10 | 萘含量c | GB/T 41078—2021/5.7 或 GB/T 36488—2018 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 11 | 游离二异氰酸酯（游离TDI）含量c,d | GB/T 41078—2021/5.11 或 GB/T 18446—2009 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 12 | 总铅含量 | GB/T 41078—2021/5.13 或 GB/T 30647—2014 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 13 | 可溶性重金属含量 | GB/T 41078—2021/5.13 或 GB/T 23991—2009 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| 14 | 短链氯化石蜡（C10～C13）含量e | GB/T 41078—2021/5.14 或 GB 36246—2018 | GB/T 35609—2025/4.3 |
| a仅适用于水性防水涂料产品； b仅适用于水性和反应型防水涂料产品； c仅适用于反应型防水涂料产品； d仅适用于以异氰酸酯为原材料的产品； e仅适用于反应型、溶剂型防水涂料产品。 注：不同种类的防水涂料需符合相应产品标准的要求，并同时满足GB 45671-2025的要求。 |  |  |  |

表5 防水涂料产品检验项目（HJ 457—2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内照射指数a | HJ 457—2009/6.3 或 GB 6566—2001 | HJ 457—2009/5.2 |
| 2 | 外照射指数a | HJ 457—2009/6.3 或 GB 6566—2001 | HJ 457—2009/5.2 |
| a仅适用于双组分聚合物水泥类防水涂料粉料。 |  |  |  |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合T/CECS 10040—2019《绿色建材评价 防水涂料》或GB/T 35609—2017《绿色产品评价 防水与密封材料》或GB/T 35609—2025《绿色产品评价 防水与密封材料》或HJ 457—2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—防水涂料》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合T/CECS 10040—2019《绿色建材评价 防水涂料》或GB/T 35609—2017《绿色产品评价 防水与密封材料》或GB/T 35609—2025《绿色产品评价 防水与密封材料》或HJ 457—2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—防水涂料》，判定为不合格。