编号：SHSSXZRZ0025-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

胶粘剂

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基型包装胶粘剂 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 2 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 3 | 水基型建筑胶粘剂 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 4 | 溶剂型建筑胶粘剂 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 5 | 本体型建筑胶粘剂 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 6 | 书刊装订用胶粘剂 | 不少于2kg/桶×2桶 | 不少于2kg/桶×1桶 | 不少于2kg/桶×1桶 |
| 注：单个包装产品不满足2kg时，可抽取多个同批次的包装产品，且总量满足2kg。 |  |  |  |  |

3检验项目和依据

表2 水基型包装胶粘剂产品检验项目（HJ 2541-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表1 |
| 2 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB 18583-2008/附录C | HJ 2541-2016/表1 |
| 3 | 卤代烃 | GB 18583-2008/附录E | HJ 2541-2016/表1 |

表3 鞋和箱包用胶粘剂产品检验项目（HJ 2541-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯（限溶剂型） | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表2 |
| 2 | 甲苯+乙苯+二甲苯（限溶剂型） | GB 18583-2008/附录C | HJ 2541-2016/表2 |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯 （限溶剂型聚氨酯） | GB 18583-2008/附录D | HJ 2541-2016/表2 |
| 4 | 卤代烃（限溶剂型） | GB 18583-2008/附录E | HJ 2541-2016/表2 |
| 5 | 正己烷（限溶剂型） | GB 19340-2014/附录B | HJ 2541-2016/表2 |
| 6 | 总挥发性有机物 （限溶剂型、水基型） | GB 18583-2008/附录F GB/T 1033.1-2008 | HJ 2541-2016/表2 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO） （限溶剂型、水基型） | GB/T 31414-2015 | HJ 2541-2016/表2 |

表4 水基型建筑胶粘剂产品检验项目（HJ 2541-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 30982-2014/附录A GB 18583-2008/附录A | HJ 2541-2016/表3 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表3 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB 18583-2008/附录C | HJ 2541-2016/表3 |
| 4 | 卤代烃 | GB 18583-2008/附录E | HJ 2541-2016/表3 |
| 5 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | HJ 2541-2016/表3 |

表5 溶剂型建筑胶粘剂产品检验项目（HJ 2541-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛（限氯丁橡胶类胶粘剂、SBS胶粘剂） | GB 30982-2014/附录A GB 18583-2008/附录A | HJ 2541-2016/表4 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表4 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB 18583-2008/附录C | HJ 2541-2016/表4 |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯 （限聚氨酯类） | GB 18583-2008/附录D | HJ 2541-2016/表4 |
| 5 | 丙酮 | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表4 |
| 6 | 卤代烃 | GB 18583-2008/附录E | HJ 2541-2016/表4 |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | HJ 2541-2016/表4 |

表6 本体型建筑胶粘剂产品检验项目（HJ 2541-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F GB/T 1033.1-2008 | HJ 2541-2016/表5 |
| 2 | 游离甲苯二异氰酸酯 （限聚氨酯类） | GB 18583-2008/附录D | HJ 2541-2016/表5 |
| 3 | 苯（限聚氨酯类、环氧类） | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表5 |
| 4 | 甲苯+乙苯+二甲苯 （限聚氨酯类、环氧类） | GB 18583-2008/附录C | HJ 2541-2016/表5 |

表7 书刊装订用胶粘剂产品检验项目（HJ 2541-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008/附录B | HJ 2541-2016/表7 |
| 2 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB 18583-2008/附录C | HJ 2541-2016/表7 |
| 3 | 卤代烃 | GB 18583-2008/附录E | HJ 2541-2016/表7 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | HJ 2541-2016/表7 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—胶粘剂》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—胶粘剂》，判定为不合格。