编号：SHSSXZRZ0026-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

预拌混凝土、预拌砂浆

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

2.1 预拌混凝土绿色产品认证抽样方法

预拌混凝土绿色产品认证适用于C20及以上强度等级的预拌混凝土。首先确认生产者获证产品的认证等级，对预拌混凝土生产者进行认证有效性抽查，宜以同一种类、同一等级产品为一批。在被抽查生产者生产并预留的混凝土试件中随机抽取不同批次试件，抽取样品数量应按表1的规定执行。

当被抽查生产者中被抽型号预留的混凝土试件缺失或不足时，被抽查生产者应现场进行小批量生产或试拌，并制作符合表1要求的混凝土试件。制作好的混凝土试件表面应刻字标识，并立即放入标养室养护至20d，后由抽样单位将混凝土试件送至实验室。

表1 每批预拌混凝土需抽取的样品数量

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 检样 数量 | 备样 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性比活度 | 100mm×100mm×100mm立方体试块，6块 | 3块 | 3块 |
| 2 | 水溶性氯离子含量 | 100mm×100mm×100mm立方体试块，6块 | 3块 | 3块 |
| 3 | 抗渗等级 | Φ175(185)mm×150mm圆台体试块， 12块 | 6块 | 6块 |
| 4 | 抗氯离子渗透等级 | 100mm×100mm×100mm立方体试块，6块 | 6块 | 该项目不适用复检 |
| 5 | 抗碳化等级 | 100mm×100mm×100mm立方体试块，6块 | 6块 | 该项目不适用复检 |

2.2 预拌砂浆绿色产品认证抽样方法

上海地区预拌砂浆认证产品为干混砂浆，种类包括干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆及其他干混砂浆。首先确认生产者获证产品的认证等级，对预拌砂浆生产者进行认证有效性抽查，宜以同一种类、同一规格产品为一批。在被抽查生产者生产的合格品预拌砂浆中随机抽取不同批的预拌砂浆，抽取样品数量应按表2的规定执行。

表2 每批预拌砂浆需抽取的样品数量

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性比活度 | 10kg | 5kg | 5kg |
| 2 | 拉伸粘结强度实测值与设计值的比值 | 30kg | 15kg | 15kg |
| 3 | 抗压强度实测值与设计值的比值 |  |  |  |

3检验项目和依据

表3 预拌混凝土产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性比活度 | GB 6566-2010/4 | T/CECS 10047-2019/4.2 T/CECS 10047-2025/4.2 |
| 2 | 水溶性氯离子含量 | JTS/T 236-2018/13.14 | T/CECS 10047-2019/4.2 T/CECS 10047-2025/4.2 |
| 3 | 抗渗等级 | GB/T 50082-2024/6.2 | T/CECS 10047-2019/4.2 T/CECS 10047-2025/4.2 |
| 4 | 抗氯离子渗透等级 | GB/T 50082-2024/7.2 | T/CECS 10047-2019/4.2 T/CECS 10047-2025/4.2 |
| 5 | 抗碳化等级 | GB/T 50082-2024/11 | T/CECS 10047-2019/4.2 T/CECS 10047-2025/4.2 |

表4 预拌砂浆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性比活度 | GB 6566-2010/4 | T/CECS 10048-2019/4.2 T/CECS 10048-2025/4.2 |
| 2 | 抗压强度实测值与设计值的比值a | JGJ/T 70-2009/9 | T/CECS 10048-2019/4.2 T/CECS 10048-2025/4.2 |
| 3 | 拉伸粘结强度实测值与设计值的比值a，b | JGJ/T 70-2009/10 | T/CECS 10048-2019/4.2 T/CECS 10048-2025/4.2 |

注：a.本检测项目适用于产品标准规定相关指标要求的产品，设计值为产品标准中规定的抗压强度、拉伸粘结强度强度指标值。

b.当所抽取预拌砂浆产品标准无此指标要求时，该产品不作抽样及检验要求。

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合 “T/CECS 10047-2019《绿色建材评价 预拌混凝土》”/“T/CECS 10047-2025《绿色建材评价 预拌混凝土》”/“T/CECS 10048-2019《绿色建材评价 预拌砂浆》”/“T/CECS 10048-2025《绿色建材评价 预拌砂浆》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—预拌混凝土、预拌砂浆》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10047-2019《绿色建材评价 预拌混凝土》”/“T/CECS 10047-2025《绿色建材评价 预拌混凝土》”/“T/CECS 10048-2019《绿色建材评价 预拌砂浆》”/“T/CECS 10048-2025《绿色建材评价 预拌砂浆》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—预拌混凝土、预拌砂浆》，判定为不合格。