编号：SHSSXZ0096-2020

上海市产品质量监督抽查实施细则

食品接触用玻璃制品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

2 检验方法和判定依据

表1  双层口杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热冲击性 | GB/T 6579-2007 | / | QB/T 5035-2017 5.2.1 |
| 2 | 内表面耐水性 | GB/T 4548-1995 | / | QB/T 5035-2017 5.2.2 |
| 3 | 容量 | QB/T 20858-2007 | / | QB/T 5035-2017 5.4.1 |
|  |  | QB/T 2933-2008 | / | QB/T 2933-2008 4.3 |
| 4 | 稳定性 | QB/T 5035-2017 | / | QB/T 5035-2017 5.4.2 |
|  |  | QB/T 2933-2008 | / | QB/T 2933-2008 4.4 |
| 5 | 外表面温度 | QB/T 5035-2017 | / | QB/T 5035-2017 5.4.3 |
|  |  | QB/T 2933-2008 | / | QB/T 2933-2008 4.5 |
| 6 | 密封性能 | QB/T 5035-2017 | / | QB/T 5035-2017 5.4.4 |
|  |  | QB/T 2933-2008 | / | QB/T 2933-2008 4.6 |
| 7 | 盖与杯的配合 | QB/T 5035-2017 | / | QB/T 5035-2017 5.4.6 |
|  |  | QB/T 2933-2008 | / | QB/T 2933-2008 4.9.1 |
| 8 | 铅迁移量 | GB 31604.34-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 9 | 镉迁移量 | GB 31604.24-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 10 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.5-2016 5.2.1 | / |

表2  耐热玻璃器具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热冲击温度 | GB/T 6579-2007 | GB 17762-1999 4 | / |
|  |  |  | / | QB/T 2111.1-1995 3.4 |
|  |  |  | / | QB/T 2111.2-1995 3.4 |
|  |  |  | / | GB/T 35596-2017 3.2 |
|  |  |  | / | GB/T 35598-2017 3.2 |
| 2 | 内应力 | GB/T 15726-1995 | GB 17762-1999 4 | / |
|  |  |  | / | QB/T 2111.1-1995 3.2 |
|  |  |  | / | QB/T 2111.2-1995 3.2 |
|  |  |  | / | GB/T 35596-2017 3.2 |
|  |  |  | / | GB/T 35598-2017 3.2 |
| 3 | 内表面耐水性能 | GB/T 4548-1995 | GB 17762-1999 4 | / |
|  | 耐水性能 | GB/T 6582-1997 | / | QB/T 2111.1-1995 3.1.1 |
|  |  |  | / | QB/T 2111.2-1995 3.1.1 |
|  |  |  | / | GB/T 35596-2017 3.2 |
|  |  |  | / | GB/T 35598-2017 3.2 |
| 4 | 铅迁移量 | GB 31604.34-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 5 | 镉迁移量 | GB 31604.24-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.5-2016 5.2.1 | / |

表3  餐饮用钢化玻璃制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热急变性能 | QB/T 4064-2010 | / | QB/T 4064-2010 5.2.1 |
| 2 | 碎片状态 | QB/T 4064-2010 | / | QB/T 4064-2010 5.2.1 |
| 3 | 餐饮用钢化玻璃器皿标志图 | QB/T 4064-2010 | / | QB/T 4064-2010 8.1.1 |
| 4 | 铅迁移量 | GB 31604.34-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 5 | 镉迁移量 | GB 31604.24-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.5-2016 5.2.1 | / |

表4  玻璃杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗热震性 | GB/T 4547-2007 | / | QB/T 4162-2011 4.3 |
| 2 | 内应力 | GB/T 15726-1995 | / | QB/T 4162-2011 4.3 |
| 3 | 玻璃颗粒耐水性 | GB/T 6582-1997 | / | QB/T 4162-2011 4.3 |
| 4 | 铅迁移量 | GB 31604.34-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 5 | 镉迁移量 | GB 31604.24-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.5-2016 5.2.1 | / |

表5  高脚杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗热震性 | GB/T 4547-2007 | / | QB/T 4946-2016 5.3 |
| 2 | 杯身内应力 | GB/T 4545-2007 | / | QB/T 4946-2016 5.3 |
| 3 | 玻璃颗粒耐水性 | GB/T 6582-1997 | / | QB/T 4946-2016 5.3 |
| 4 | 铅迁移量 | GB 31604.34-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 5 | 镉迁移量 | GB 31604.24-2016 | GB 4806.5-2016 4.3 | / |
| 6 | 标签标识 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.5-2016 5.2.1 | / |

注：1. 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。