编号：SHSSXZ0171-2020

上海市产品质量监督抽查实施细则

非医用口罩产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1非医用口罩（适用明示T/CTCA 7）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 3 | 环氧乙烷残留量注1 | T/CTCA 7-2019 6.4 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 4 | 细菌过滤效率（BFE） | YY 0469-2011 5.6.1 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 5 | 颗粒物过滤效率(PFE) | YY 0469-2011 5.6.2 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 6 | 通气阻力 | T/CTCA 7-2019 6.6 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 7 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | YY 0469-2011 5.4 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 8 | 重金属含量 | GB/T 17593.2-2007 | T/CTCA 7-2019 5.3 | / |
| 9 | 微生物指标 | GB 15979-2002附录B | T/CTCA 7-2019 5.5 | / |
| 10 | 标识 | 视检 | T/CTCA 7-2019 8.2 | / |
| 注1：仅考核经环氧乙烷处理的口罩。按水为溶剂的极限浸提方法进行。 |  |  |  |  |

表2 非医用口罩（适用明示T/CNTAC 55/T/CNITA 09104）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻夹长度 注1 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.2 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 2 | 口罩带与口罩体连接断裂强力 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.3 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 3 | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 附录B | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 4 | 颗粒物过滤效率(非油性) | YY 0469-2011 5.6.2 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 5 | 通气阻力 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.6 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 6 | 耐干摩擦色牢度注2 | GB/T 29865-2013 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 7 | 环氧乙烷残留量注3 | GB/T 14233.1-2008第9章 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 8 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 9 | pH值 | GB/T 7573-2009 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 10 | 可分解致癌芳香胺染料注4 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 | / |
| 11 | 阻燃性能注5 | YY 0469-2011 5.8 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.4 | / |
| 12 | 微生物指标 | GB 15979-2002 附录B | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.5 | / |
| 13 | 标识 | 视检 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 8.1 | / |
| 注1：仅考核有鼻夹的口罩。 注2：仅考核染色口罩。 注3：仅考核经环氧乙烷处理的口罩。按水为溶剂的极限浸提方法进行。 注4：仅考核染色和印花部位。 注5：仅考核儿童口罩。 |  |  |  |  |

表3 其它非医用口罩产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物指标 | GB 15979-2002 附录B | GB 15979-20024.3 | / |
| 2 | 颗粒物过滤效率 | YY 0469-2011 5.6.2 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 |
| 3 | 通气阻力/呼吸阻力/呼气阻力/吸气阻力 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.6 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.6 /YY 0469-2011 |
| 4 | 细菌过滤效率 | YY 0469-2011 附录B | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 |
| 5 | 鼻夹长度 注2 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.2 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 |
| 6 | 口罩带与口罩体连接断裂强力 | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 6.3 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 |
| 7 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 2912.2-2009 GB/T 2912.3-2009 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 |
| 8 | pH值 | GB/T 7573-2009 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 5.3 |
| 9 | 标识 | 视检 | / | T/CNTAC 55-2020/ CNITA 09104-2020 8.1 |
| 注1：不适用产品明示标准为GB2626、GB/T32610、T/CTCA 7、T/CNTAC 55/ CNITA 09104的口罩 注2：仅考核有鼻夹的口罩。 |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。