上海市市场监管局发布建筑保温材料质量监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对闵行、浦东以及淘宝、天猫网络交易平台7家企业销售的8批次绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、单组分聚氨酯泡沫填缝剂、建筑绝热用玻璃棉板、岩棉板4类产品进行了监督抽查。经检测，有2批次单组分聚氨酯泡沫填缝剂不合格，不合格检出率为25.0%。检测项目涉及4类产品55个项目。本次抽查不合格项目为拉伸粘结强度（铝板、PVC塑料板）。

拉伸粘结强度不合格有2批次。该项目不合格，使用中容易引起单组分聚氨酯泡沫填缝剂脱落剥离基材。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒消费者在选购、安装和使用建筑保温材料时，应注意以下几点：

一、应查看产品标志等信息。如产品标准号、标称密度、生产日期和批次、产品合格证等，再查看产品检测报告与标志是否一致。

二、应查看燃烧等级。产品合格证中会标明产品的燃烧等级。建筑材料的燃烧性能等级分为不燃材料A级、难燃材料B1级、可燃材料B2级及易燃材料B3级。燃烧性能等级越高，该材料具有更高的安全性。

三、应查看单组分聚氨酯泡沫填缝剂的发泡倍数，发泡倍数应当在一个合理数值范围内，一般为20-40倍之间，以保障施工质量和消防安全。