**上海市市场监管局发布童鞋监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对黄浦、闵行、徐汇等6个区域内23家企业销售的40个品牌40批次童鞋进行了监督抽查。经检测，有3批次不合格，不合格检出率为7.5%。检测项目涉及外底耐磨性能、外底硬度、底墙与帮面剥离强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、勾心、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总含量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的 N-亚硝基胺、邻苯二甲酸酯等14项。本次抽查不合格项目是物理机械安全性能、帮带拉出强度2项。

一是物理机械安全性能不合格，有2批次。如嘉兴半合商贸有限公司上海杨浦分公司在合生汇销售的标称由嘉兴半合商贸有限公司生产（或供货）的“ ”牌儿童凉鞋（型号规格：150mm(1.0),145mm(1.0)；款号：129303-822），前帮装饰物未到70N拉断脱落，且拉脱下的小附件可完全容入小零件试验器（标准要求附件应安装牢固，婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，小附件可能被扯掉或被吞咽造成安全隐患。

二是帮带拉出强度不合格，有1批次。上海市闵行区汇童服饰店在万达广场颛桥店销售的标称由浙江起步儿童用品有限公司生产（或供货）的“ ”牌儿童凉鞋（型号规格：195（1.5）、185（1.5）；款号：P321208482），帮带拉出强度实测为左脚61N/cm、右脚42N/cm（标准值应≥70N/cm），与标准要求不符。该指标不合格，会造成帮面和鞋底脱开影响穿着。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购童鞋时，应注意以下几点：

一、应选择鞋面干净清爽，无过多小附件的童鞋，避免被小附件划伤，或因小附件脱落被婴幼儿吞食。

二、建议不要选购刺鼻气味的童鞋，刺鼻气味可能是鞋内残留的有害化学物质。另外，橡胶外底的儿童鞋防滑性能较好，应注意查看鞋底花纹是否较深、棱角分明。这样的鞋底抓地力更强，有较好的排水排泥功能。

三、应注意查看童鞋硬度是否合适。双手握住童鞋对拧，如果太容易变形，说明童鞋过软，稳定性差，难以给孩子的足部提供有效支撑；如果太硬则影响穿着舒适度，不仅行走容易疲劳，还会影响孩子的足部骨骼成长。