**上海市市场监管局发布皮凉鞋监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对虹口、杨浦、闵行等14个区域销售的34个品牌40批次皮凉鞋进行了监督抽查。经检测，有2批次不合格，不合格检出率为5%。检测项目包括可分解有害芳香胺染料、甲醛、感官质量、外底耐磨性能、帮底剥离强度、帮带拉出强度、成型底鞋跟硬度、外底与外中底粘合强度、鞋跟结合力、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、跟面耐磨性能等17项。本次抽查不合格项目是衬里和内垫耐摩擦色牢度、耐折性能2项。

一是衬里和内垫耐摩擦色牢度不合格，有1批次。上海赫基珂思珂摩商贸有限公司在天猫销售的标称由广州赫斯汀服饰有限公司生产（或供货）的“169751_1685960493_hd”牌胶粘女鞋（型号规格：230（1.5）36；生产日期或批号：2021年3月20日），衬里耐湿摩擦实测为1级（标准值应≥2-3级），与标准要求不符。该项目不合格，穿着时容易褪色，或引起过敏。

二是耐折性能不合格，有1批次。上海始足商贸有限公司在天猫销售的标称由惠州市纤足之恋鞋业有限公司生产（或供货）的“169752_1685960682_hd”牌秋鞋（型号规格：230；生产日期或批号：2021年），耐折性能测试中，割口扩展后长度实测左：53.2mm、右：60.5mm （标准要求折后割口裂口长度应≤20.0mm），与标准要求不符。该项目不合格，容易发生鞋底断裂、帮面裂浆裂面或帮底开胶等问题。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购皮凉鞋时，应注意以下几点：

一、应查看包装袋是否标识齐全。检查鞋帮缝合线是否整齐、是否断线，胶粘帮底结合部位是否平整，是否有虚缝、开胶等情况。

二、应查看鞋里材料是否触感细腻、色泽均匀。用湿润的白布轻擦鞋里，是否掉色。查看鞋里面和内底上，是否凹凸不平，以免擦伤脚。

三、应查看鞋后跟硬挺部位是否有沟坎痕迹，脚踝下方弹性是否良好，不能过硬，否则容易损伤脚踝。