编号：SHSSXZ0018-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

汽车车窗玻璃遮阳膜产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

在同型号同批次样品中随机抽取整卷样品，裁去最初的100mm后，裁取长度1米作为检验样品，1米作为备用样品，宽度为样品包装宽度。每个生产（销售）企业抽样不超过2个品种，4个型号规格产品。

2 检验项目和依据

表1 汽车车窗玻璃遮阳膜产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 可见光透射比 | GA/T 744-2013 5.3.2 | / | GA/T 744-2013 4.3 |
| 2 | 紫外线透射比 | GA/T 744-2013 5.3.3 | / | GA/T 744-2013 4.4 |
| 3 | 可见光反射比 | GA/T 744-2013 5.4 | / | GA/T 744-2013 4.6 |
| 4 | 太阳光透射比 | GA/T 744-2013 5.3.4 | / | GA/T 744-2013 4.5 |
| 5 | 耐温性 | GA/T 744-2013 5.9 | / | GA/T 744-2013 4.11 |
| 6 | 抗磨性能 | GA/T 744-2013 5.8 | / | GA/T 744-2013 4.10 |
| 7 | 耐辐照性 | GA/T 744-2013 5.12 | / | GA/T 744-2013 4.14 |
| 说明 | 1.可见光透射比检测时，样品有明示值，按明示值所属的类别要求进行判定；没有明示要求，前风窗（前挡）遮阳膜和未标明使用部位的遮阳膜按I类要求进行判定。 | | | |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。