编号：SHSSXZ0142-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

胶粘剂产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

当独立包装≤5L（kg）时，抽取两组，一组作为检验样品，一组作为备用样品。如有配套固化剂和稀释剂则按照配比抽取。

当独立包装＞5L（kg）时，在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品。最多抽取2L（kg），其中1L（kg）作为检验样品，1L（kg）作为备用样品。如有配套固化剂和稀释剂则按照配比抽取。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验项目和依据

表1 溶剂型胶粘剂（室内装饰装修）产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB 33372-2020/附录A、附录B、附录C | GB 33372-2020/表1 |
| 2 | 游离甲醛（限氯丁橡胶、SBS类） | GB 18583-2008/附录A | GB 18583-2008/表1 |
| 3 | 苯 | GB 18583-2008/附录B | GB 18583-2008/表1 |
| 4 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008/附录C | GB 18583-2008/表1 |
| 5 | 甲苯二异氰酸酯（限聚氨酯类） | GB 18583-2008/附录D | GB 18583-2008/表1 |
| 6 | 卤代烃含量 | GB 18583-2008/附录E | GB 18583-2008/表1 |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | GB 18583-2008/表1 |

表2 水基型胶粘剂（室内装饰装修）产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB 33372-2020/附录D | GB 33372-2020/表2 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 18583-2008/附录A | GB 18583-2008/表2 |
| 3 | 苯 | GB 18583-2008/附录B | GB 18583-2008/表2 |
| 4 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008/附录C | GB 18583-2008/表2 |
| 5 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | GB 18583-2008/表2 |

表3 本体型胶粘剂（室内装饰装修）产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB 33372-2020/附录E；  HG/T 2492-2018/附录B（限α-氰基丙烯酸） | GB 33372-2020/表3 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | GB 18583-2008/表3 |

表4 溶剂型胶粘剂产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB 33372-2020/附录A、附录B、附录C | GB 33372-2020/表1 |
| 2 | 苯 | GB 30982-2014/附录B | GB 30982-2014/表1 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982-2014/附录B | GB 30982-2014/表1 |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯（限聚氨酯类） | GB 30982-2014/附录D | GB 30982-2014/表1 |
| 5 | 卤代烃含量 | GB 30982-2014/附录C | GB 30982-2014/表1 |
| 6 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | GB 30982-2014/表1 |

表5 水基型胶粘剂产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB 33372-2020/附录D | GB 33372-2020/表2 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 30982-2014/附录A | GB 30982-2014/表2 |
| 3 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | GB 30982-2014/表2 |

表6 本体型胶粘剂产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB 33372-2020/附录E | GB 33372-2020/表3 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008/附录F | GB 30982-2014/表3 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯（限聚氨酯类） | GB 30982-2014/附录D | GB 30982-2014/表3 |
| 4 | 苯（限聚氨酯类、环氧类） | GB 30982-2014/附录B | GB 30982-2014/表3 |
| 5 | 甲苯  （限聚氨酯类） | GB 30982-2014/附录B | GB 30982-2014/表3 |
| 6 | 甲苯+二甲苯  （限环氧类） | GB 30982-2014/附录B | GB 30982-2014/表3 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。