编号：SHSSXZ0010-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

建筑用夹层玻璃产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者待销的合格产品中抽取样品。

每批次样品抽取2块制品，均作为检验样品。再由生产企业采用与所抽制品相同原材料、相同结构、相同生产工艺条件下现场制作68块试样，其中34块作为检验样品，34块作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 建筑用夹层玻璃产品检验项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验  项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 | 样品尺寸 | 样品数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| 1 | 耐热性 | GB 15763.3-2009/7.8 | GB 15763.3-2009/6.7 | / | 300mm×300mm | 12块 | 6块 | 6块 |
| 2 | 耐湿性 | GB 15763.3-2009/7.9 | GB 15763.3-2009/6.8 | / | 300mm×300mm | 12块 | 6块 | 6块 |
| 3 | 耐辐照性 | GB 15763.3-2009/7.10 | GB 15763.3-2009/6.9 | / | 300mm×76mm | 12块 | 6块 | 6块 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009/7.11 | GB 15763.3-2009/6.10 | / | 610mm×610mm | 24块 | 12块 | 12块 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009/7.12 | GB 15763.3-2009/6.11 | / | 1930mm×864mm | 8块 | 4块 | 4块 |
| 6 | 厚度 | GB 15763.3-2009/7.3.3 | / | GB 15763.3-2009/6.2.3 | / | 2块 | 2块 | 非破坏性检验，无需备样 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。