编号：SHSSXZ0011-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

建筑用钢化玻璃产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者待销的合格产品中抽取样品。

每批次样品抽取11块制品，每块制品的面积不小于0.2m2，其中7块作为检验样品，4块作为备用样品。再由生产企业采用与所抽制品相同原材料、相同生产工艺条件下现场制作48块试样，其中24块作为检验样品，24块作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 建筑用钢化玻璃产品检验项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 | 样品尺寸 | 样品数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005/6.6 | GB 15763.2-2005/5.6 | / | 制品 | 8块 | 4块 | 4块 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005/6.5 | GB 15763.2-2005/5.5 | / | 610mm×610mm | 24块 | 12块 | 12块 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.2-2005/6.7 | GB 15763.2-2005/5.7 | / | 1930mm×864mm | 8块 | 4块 | 4块 |
| 4 | 表面应力 | GB 15763.2-2005/6.8 | / | GB 15763.2-2005/5.8 | 与抗冲击性样品共用，先测表面应力，再测抗冲击性 | | | |
| 5 | 耐热冲击性能 | GB 15763.2-2005/6.9 | / | GB 15763.2-2005/5.9 | 300mm×300mm | 16块 | 8块 | 8块 |
| 6 | 厚度及其允许偏差 | GB 15763.2-2005/6.2 | / | GB 15763.2-2005/5.2 | 制品 | 3块 | 3块 | 非破坏性检验，无需备样 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。