
**上海市市场监管局发布婴幼儿童鞋监督抽查情况**

为落实儿童和学生用品安全守护行动要求，针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对闵行、黄浦、长宁、普陀、静安、浦东新区6个区以及京东、天猫2家网络平台37家企业销售的40个品牌40批次婴幼儿童鞋进行了监督抽查。经检测，有7批次不合格，不合格检出率为17.5%。检测项目包括可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总含量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺、衬里和内垫耐摩擦色牢度、皮革和毛皮中的六价铬、外底磨耗量、含氯酚、外底硬度、pH值等13大类。本次抽查不合格项目是物理机械安全性能（物理安全性能）、邻苯二甲酸酯2项，涉及国家强制性标准。

一是物理机械安全性能（物理安全性能）不合格，有6批次。如宝大祥青少年儿童购物（集团）股份有限公司在宝大祥青少年儿童购物中心南京东路店销售的标称由宁波迷盟品牌管理有限公司生产（或供货）的“”牌婴幼儿鞋（型号规格：140（1.5）、130（1.5）；款号：11-9304-262），前帮蝴蝶结装饰物在26N拉力下拉脱，且脱落部分可完全容入小零件试验器（标准要求全鞋可拆卸或经可预见的合理滥用脱落的小附件，测试后不应完全容入规定的小附件试验器中，婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N），与国家强制性标准要求不符；该商场销售的另一批次标称由零到七儿童用品（上海）有限公司生产（或供货）的“”牌婴童蕾丝公主鞋（型号规格：115（2.5）、120（2.5），款号：ABBB5AA601），前帮织物花瓣在64N拉力下撕裂拉脱，且脱落部分可完全容入小零件试验器；金属花芯在50N拉力下撕裂拉脱，且脱落部分可完全容入小零件试验器（标准要求附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N）。该项目不合格，小部件受力容易脱落，一旦婴幼儿误食误吞，可能发生窒息的安全隐患。

二是邻苯二甲酸酯不合格，有1批次。上海衣恋实业有限公司共和新路九分公司在上海久光中心销售的标称由宇旭时装（上海）有限公司生产（或供货）的“”牌童鞋（型号规格：170（1.5）、150（1.5）；款号：CIWVES341A），邻苯二甲酸酯实测为7.3%（沿条橡塑材料）、0.22%（大底）（标准值均应≤0.1%），与国家强制性标准要求不符。邻苯二甲酸酯是一种环境激素，该项目不合格，影响人体健康。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购婴幼儿童鞋时，应注意以下几点：

一、建议不要选购刺鼻气味的童鞋，刺鼻气味可能是鞋内残留的有害化学物质。另外，橡胶外底的儿童鞋防滑性能较好，应注意查看鞋底花纹是否较深、棱角分明。这样的鞋底抓地力更强，有较好的排水排泥功能。

二、 应购买鞋面干净清爽，无过多小附件的款式。如果鞋面有小附件，稍微用力拉扯，检查是否容易松脱。若小附件比一元硬币小且有脱落的风险，建议不要选购，避免被小附件划伤，或因小附件脱落被婴幼儿吞食。

三、应注意查看童鞋硬度是否合适。双手握住童鞋对拧，如果太容易变形，说明童鞋过软，稳定性差，难以给孩子的足部提供有效支撑；如果太硬则影响穿着舒适度，不仅行走容易疲劳，还会影响孩子的足部骨骼成长。