上海市市场监管局发布旅行箱包监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对浦东、静安、黄浦、等8个区以及天猫、京东、i百联、东方购物、得物、抖音、拼多多7家网络交易平台41家企业销售58个品牌60批次旅行箱包进行了监督抽查。经检测，有17批次不合格，不合格检出率为28.3%。检测项目包括拉杆耐疲劳性能、行走性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能、箱（包）锁耐用性能、缝合强度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛等11项。本次抽查不合格项目是振荡冲击性能。

振荡冲击性能不合格，有17批次。该项目检测产品承受规定负重时拉杆、提把、箱体等整体的耐用性。箱体及部件使用材质强度不足，或款式设计不合理负重时受力不均匀，使用中容易出现提把或拉杆断裂、脱落，箱体变形。该项目不合格，影响正常使用。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒消费者在选购旅行箱包时，应注意以下几点：

一、旅行箱根据箱面材质分为硬箱和软箱。硬箱抗压耐摔，适合托运；软箱扩展性好能装的多，但需要注意拉链的咬合是否紧密。

二、建议选择橡胶材质轮皮。挑选时用手捏一下走轮，如果橡胶又厚弹性又好，拖动时噪音就相对小；再检查一下轮子的灵活性，查看是否卡顿。

三、建议选择铝合金材质拉杆。挑选时可将多节拉杆拉出，摇晃测试是否顺滑无卡顿，有无明显晃动，多抽拉几次，查看是否稳定。