**上海市市场监管局发布儿童拖鞋监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对天猫、京东2家网络平台以及黄浦、闵行、浦东、长宁、杨浦5个区域9家企业销售的30个品牌30批次儿童拖鞋进行了监督抽查。经检测，有8批次不合格，不合格检出率为26.7%。检测项目涉及鞋底拉伸强度、帮带拔出力、耐曲折性能、耐黄变性能、防滑性能、外底硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、甲醛、富马酸二甲酯、橡胶部件中的 N-亚硝基胺等15大类。本次抽查不合格项目是物理机械安全性能、重金属总含量、邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能4项。

一是邻苯二甲酸酯不合格，有7批次。如上海力湧商贸有限公司徐家汇路店在日月光中心销售的标称由上海拉诺贸易有限公司生产（或供货）的“ ”牌棒棒糖小童花园鞋（型号规格：170、160；款号：LC2311粉色），帮面棒棒糖橡塑装饰件的邻苯二甲酸酯含量实测为48.3% (标准值应≤0.1%)，与国家强制性标准要求不符。邻苯二甲酸酯类增塑剂是一种环境激素。该项目不合格，存在安全隐患。

二是重金属总含量不合格，有5批次。如上海柏材贸易有限公司在天猫销售的标称由慈溪市金履鞋业有限公司生产（或供货）的“”牌儿童凉拖鞋（型号规格：170；款号：LQ-7588)，帮面黄白字母装饰件铅含量实测为2105mg/kg，镉含量实测为224mg/kg (标准值均应≤100mg/kg)，与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，长期接触将影响儿童成长发育，对人体造成一定的损害。

三是物理机械安全性能，有4批次。如上海圆迈贸易有限公司在京东销售的标称由金华市壹道鞋业有限责任公司（变更为：泉州壹道鞋业有限公司）生产（或供货）的“”牌儿童凉拖鞋（型号规格：160mm（1.5）；款号：BD1021），帮面卡通人物、椰子、椰子树、两侧塑料转轴可完全容入小零件试验器（标准要求对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入小零件试验器），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，儿童拖鞋附件松动，使用中可能引起该小附件掉落，一旦儿童误食，容易引发噎塞或窒息等事故。

四是外底耐磨性能不合格，有1批次。上海酷礼享电子商务有限公司在天猫销售的标称由宁波酷乐潮玩潮流百货有限公司生产（或供货）的“ ”牌美乐蒂儿童洞洞鞋（型号规格：220；款号：867-粉色），磨痕长度实测左脚18.0mm、右脚18.3mm（标准值均应≤15.0mm），与标准要求不符。耐磨性能决定鞋类的使用寿命,鞋底防滑花纹磨掉之后，会降低鞋底的防滑性能，容易滑倒。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购儿童拖鞋时，应注意以下几点：

一是应选择橡胶底或EVA底(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物材料）的儿童拖鞋。橡胶鞋底耐磨防滑、有弹性、可经受多次弯曲、拉伸、压缩，缺点是较重；EVA底最大的特点是柔软性好，走路不会太硌脚，拖鞋很轻、不会滑、不吸水、不发臭。

二是应选择尺码大小合适的儿童拖鞋。鞋子过大，宝宝容易失去平衡摔倒，养成不好的走路习惯；鞋子太小，脚趾受挤压容易变形。

三是建议不要购买有明显的刺鼻气味的儿童拖鞋。刺鼻的气味很有可能和鞋内残留的有害化学物质有关。另外，尽量选择鞋面干净清爽不过分花哨的儿童拖鞋，尤其是洞洞鞋，通常配有许多可拆卸的装饰件嵌在帮面上，若附件尺寸过小，鞋面小附件不牢固，都需谨慎购买。