**上海市市场监管局发布童鞋监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对黄浦、闵行、青浦、浦东、长宁、杨浦6个区域8家企业以及京东、天猫2家网络平台销售的39个品牌40批次童鞋进行了监督抽查。经检测，有5批次不合格，不合格检出率为12.5%，检测项目涉及帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、外底硬度、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、富马酸二甲酯、橡胶部件中的 N-亚硝基胺等12大类。本次抽查不合格项目主要是物理机械安全性能、重金属总含量、邻苯二甲酸酯、耐磨性能和勾心5项。

一是重金属总含量不合格，有2批次。如上海卓尤佳网络信息有限公司在天猫销售的标称由其生产（或供货）的“”牌儿童皮鞋（型号规格：3218/220、220;生产日期：2022.07.10)，帮面装饰粉色滴塑铅含量实测为115mg/kg (标准值应≤100mg/kg)，与国家强制性标准要求不符。铅是具有神经毒性的重金属元素。该项目不合格，存在安全隐患。

二是邻苯二甲酸酯不合格，有2批次。如上海苍木屋贸易有限公司在天猫销售的标称由勇迪(上海)贸易有限公司生产（或供货）的“ ”牌童鞋（型号规格：VJAP658/195/1.5、195/1.5;生产日期：2022.08.17），大底部位DEHP实测为0.3364% (标准值应≤0.1%)，与国家强制性标准要求不符。邻苯二甲酸酯类增塑剂是一种环境激素。该项目不合格，存在安全隐患。

三是物理机械安全性能不合格，有2批次。如宁波百慕品牌管理有限公司上海浦东新区分公司在正大广场销售的标称由宁波百慕品牌管理有限公司生产（或供货）的“ ”牌皮鞋（型号规格：133Y005/27、28；生产日期：2019.07.10），绳带头金属附件未到70N拉脱，且拉脱下的小附件可完全容入小零件试验器（标准要求附件应安装牢固，婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N，对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入小零件试验器），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，婴幼儿鞋小附件松动，抗拉强力不合要求，使用中可能引起该小附件掉落，一旦儿童误食，容易引发噎塞或窒息等事故。

四是耐磨性能不合格，有1批次。上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司在青浦奥特莱斯销售的标称由浙江小雅儿童时尚生活有限公司生产（或供货）的“ ”牌童鞋（型号规格：VDFAAX204aH/220mm(1.5)、210mm(1.5)；生产日期：/)，耐磨性能磨痕长度实测左脚：16.4mm、右脚：16.1mm（标准值均应≤15.0mm）。耐磨性能决定鞋类的使用寿命,鞋底防滑花纹磨掉之后，会降低鞋底的防滑性能，容易滑倒。

五是勾心不合格，有1批次。上海圆迈贸易有限公司在京东上销售的标称由杭州芝蝶电子商务有限公司生产（或供货）的“ ”牌公主皮鞋2163（型号规格：36码、35码；款号：FPGZ2163），实测未安装勾心或其他刚性支撑材料（标准要求当鞋跟高度20.0mm 以上且跟口8.0mm 以上应装勾心或其他刚性支撑材料），与标准要求不符。该项目不合格，鞋子会整体变形，支撑也不稳定，容易发生崴脚、摔倒。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购童鞋时，应注意以下几点：

一、应选择鞋面干净清爽，无过多小附件的童鞋，避免被小附件划伤，或因小附件脱落被婴幼儿吞食。

二、建议不要选购刺鼻气味的童鞋，刺鼻气味可能是鞋内残留的有害化学物质。另外，橡胶外底的儿童鞋防滑性能较好，应注意查看鞋底花纹是否较深、棱角分明。这样的鞋底抓地力更强，有较好的排水排泥功能。

三、应注意查看童鞋硬度是否合适。双手握住童鞋对拧，如果太容易变形，说明童鞋过软，稳定性差，难以给孩子的足部提供有效支撑；如果太硬则影响穿着舒适度，不仅行走容易疲劳，还会影响孩子的足部骨骼成长。