上海市市场监管局发布地板监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对浦东、普陀、嘉定等5个区域51家企业销售的45个品牌60批次地板进行了监督抽查。经检测，有4批次不合格，不合格检出率为6.7%。检测项目涉及外观质量、含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜表面耐污染、木材名称、浸渍剥离、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度、表面耐香烟灼烧、耐光色牢度、表面耐水蒸气、甲醛释放量等17项，不合格项目主要是规格尺寸及偏差、漆膜硬度、标志或包装标识3项。

一是规格尺寸及偏差不合格，有2批次。如上海宜人地板有限公司在喜盈门(宜山店) 销售的标称由上饶市宜人家居有限公司生产（或供货）的“”牌实木地板（波萝格）（型号规格：910mm×125mm×18mm；生产日期/批号：SR20221001），公称厚度与平均厚度之差实测为0.51mm～0.57mm（标准值应≤0.30mm），与标准要求不符。该指标不合格，地板厚度偏差较大，铺装后容易出现高低差。

二是漆膜硬度不合格，有1批次。上海市普陀区东晟建材经营部在红星美凯龙(真北路店) 销售的标称由浙江永吉木业有限公司生产（或供货）的“”牌实木地板（番龙眼）（型号规格：910mm×122mm×18mm，A-PM-052；生产日期/批号：YJ00202207015），漆膜硬度实测为B（标准值应≥H），与标准要求不符。该指标不合格，地板表面容易擦伤、刮破，影响美观。

三是标志或包装标识不合格，有1批次。上海市浦东新区北蔡镇臻汇建材经营部在红星美凯龙(沪南商场) 销售的标称由湖州南浔创杰地板加工厂生产（或供货）的“”牌实木复合地板（型号规格：DC803，910mm×127mm×15mm，E1；生产日期/批号：2021.12.17），未标注面板厚度、面板树种。标准要求应标注产品名称、执行标准编号、生产日期、面板厚度、面板树种、数量、等级、厂名厂址。详细的产品信息可以指导消费者选购适合的产品，漏标或错标标志或包装标识，容易误导消费。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购和铺装地板时，应注意以下几点：

一、建议选择质量、服务、信誉较好的企业产品，并在销售发票中注明所购产品的材种、规格、数量、色号等，以便发生纠纷时有据可依。做好木地板的验收工作，一旦发现收到的商品不是当时预定的品种，不要急于铺设，应拒收并马上与经销商联系。

二、实木地板应避免阳光暴晒、购买比较稳定的材种，并且易短不宜长，宜窄不宜宽。强化木地板可通过榫槽部位的光滑程度、纤维精细均匀程度辨别好坏。地板安装后，可通过高低差、拼缝辨别产品尺寸精度的好坏。

三、建议由经销商或生产企业负责木地板的安装、铺设，既有利于保证铺设质量，又避免发生质量纠纷后相互扯皮。