市市场监管局发布儿童家具监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的儿童家具产品，近期，市市场监管局集中执法力量对宜家家居、红星美凯龙、欧亚美等16个商场内24家企业和天猫、京东、拼多多、考拉海购4个网络交易平台销售的儿童家具进行了监督抽查。经检验，有19批次不合格。检验项目涉及结构安全、力学性能、有害物质限量和警示标识4大类。其中，不合格项目分别是木家具产品甲醛释放量、表面涂层可迁移元素、边缘及尖端、孔及间隙、稳定性试验、推拉件强度试验、推拉件防脱离试验、结构安全-其他和警示标识9项。

一是甲醛释放量不合格，有5批次；表面涂层可迁移铅（Pb）元素不合格，有1个批次。如朱利沙（个人）在拼多多销售的标称由常州市中淘家居用品有限公司生产（或供货）的儿童床头柜（规格型号：未标注；生产日期或批号：未标注），甲醛释放量实测为8.5mg/L（标准值应≤1.5mg/L），与国家强制性标准要求不符；上海市闵行区浦江镇卡维芝嘉家具经营部销售的标称由上海拷拉家具有限公司生产（或供货）的床头柜（规格型号：未标注；生产日期或批号：未标注），可迁移元素铅（Pb）实测为190.4 mg/kg（标准值应≤90 mg/kg），与国家强制性标准要求不符。甲醛释放量、表面涂层可迁移铅（Pb）元素都是有害物质。长期生活在甲醛浓度较高的环境中会引起慢性呼吸道疾病，重金属危害人体中枢神经系统，出现恶心、沤吐等症状。

二是边缘及尖端不合格，有7批次。不合格商品棱角及边缘部位与标准要求不符。如上海市浦东新区北蔡镇栖居家具经营部在红星美凯龙销售的标称由徐州市华旭家具有限公司生产（或供货）的床头柜（规格型号：G05 ；生产日期或批号：未标注），柜顶板后侧两端外角倒圆半径低于国家强制性标准（标准值应≥10mm）；徐州蓝旭格家具有限公司在拼多多蓝旭格旗舰店销售的套格书柜（规格型号：未标注 ；生产日期或批号：未标注），柜顶板后侧两端未倒圆（标准值应≥10mm）。边缘及尖端是结构安全要求。儿童都比较活泼好动，但其安全意识较低，若有尖锐的危险外角，容易造成撞伤、擦伤等直接伤害。

三是孔及间隙不合格，有1批次。不合格商品间隙实测值与标准要求不符。徐州梦童商贸有限公司在拼多多销售的（未标注生产企业名称）101S儿童绘本架（规格型号：未标注 ；生产日期或批号：未标注），移门与导轨之间的间隙实测为5-12mm（标准值应＜5mm或≥12mm），与国家强制性标准要求不符。孔及间隙是结构安全要求。儿童的好奇心比较强，如果孔及间隙不符合标准，儿童手指可能深入这些孔洞或间隙中，卡住造成伤害。

四是稳定性试验不合格，有2批次。揭阳市聚力共赢贸易有限公司在拼多多聚力共赢家居专营店销售标称由广东惠众塑胶五金有限公司生产（或供货）的双开门收纳挂衣柜（规格型号：未标注 ；生产日期或批号：未标注），搁板倾翻（标准要求应无倾翻）；张伟建（个人）在拼多多安逸熊家居馆销售的高级床头柜（规格型号：未标注 ；生产日期或批号：未标注），有推拉件的小柜倾翻（标准要求应无倾翻）。两批次产品稳定性均与国家强制性标准要求不符。儿童活泼好动，喜爱攀爬，该指标不合格，儿童在玩耍时小柜或搁板可能会倾翻，甚至砸伤、压伤儿童。

五是推拉件强度试验不合格，有3批次。如上海极滇贸易有限公司在考拉海购销售的标称由可优比母婴用品有限公司生产（或供货）的“”牌KUB可优比-爱诺收纳柜升级款（规格型号：58*40*93cm；生产日期或批号：未标注），推拉件出现脱落（标准要求零、部件应无断裂、豁裂或脱落），与国家强制性标准要求不符，另外，该批次推拉件防脱离试验中，推拉件出现脱落，推拉件防脱离试验也不合格，与国家强制性标准要求不符。推拉构件强度和防脱离试验是结构安全要求。该指标不合格，若推拉构件内存储物品较重，儿童在使用推拉构件时，导轨可能会发生弯曲变形、脱出轨道，严重时会掉出柜体、存在砸伤儿童风险。

六是结构安全-其他不合格，有4批次。如上海亚丹办公家具有限公司在天猫销售的“”牌对开门衣柜（规格型号：JLY60-T WH；生产日期或批号：未标注），无固定产品于建筑物上的连接件（标准要求所有高桌台及高度大于600mm的柜类产品，应提供固定产品于建筑物上的连接件，并在使用说明中明示安装使用方法），与国家强制性标准要求不符。儿童柜类产品或高桌台过高，产品重心位置会升高，很容易产生倾倒，此类产品若没有固定产品于建筑物上的连接件，会存在砸伤儿童的风险。

七是警示标识不合格，有14批次。不合格商品未标注“3岁~6岁”、“3岁及以上”或“7岁及以上”年龄段、“注意！只允许成人安装，儿童勿近”等警示语。如上海宜家家居有限公司浦东分公司在宜家家居销售的标称由宜家（中国）投资有限公司生产（或供货）的“”牌BUSUNGE布松纳两斗抽屉柜，（规格型号：宽度80厘米，深度52厘米，高度140厘米；生产日期或批号：2021-02-04），标示的使用年龄（岁）：0+（标准要求应在使用说明中明确标示产品适用年龄段，即：“3岁~6岁”、“3岁及以上”或“7岁及以上”），此项与标准要求不符。警示标识是国家强制性标准。由于儿童安全防范意识较低，相应的警示标识可以警示儿童和家长防范未知风险，保证儿童安全使用产品。

根据抽检结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品全面清理，并对销售不合格产品的经营者依法调查处理。同时，市场监管部门提醒消费者，在网络交易平台选购儿童家具时要注意以下几点：

一、选购儿童家具时，应关注产品介绍中有没有提及产品执行的国家强制性标准GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》，应选购标注该标准的产品，并重点查看报告中结构安全、警示标识、有害物质等是否合格。另外，应特别关注产品介绍中有没有关于适用年龄段的说明，尽量选购标识符合标准的产品。

二、选购儿童家具时，要注意棱角及边缘是否经倒圆或倒角处理，且没有危险突出物，防止儿童磕伤、碰伤；要注意刚性的孔及间隙应小于6mm或大于等于12mm，活动部件间间隙应小于5mm或大于等于12mm，以防止夹伤儿童手指；要注意盖、门及类似装置不应配有自动锁定装置，尽量避免选购有危险挤压、剪切点的产品，以防意外移动或折叠；要注意抽屉、键盘托等推拉件应有防拉脱装置，防止儿童意外拉脱造成伤害。另外，购买高桌台及高度大于600 mm 的柜类时, 要查看是否有固定产品于建筑物上的连接件, 并在使用说明中明示安装使用方法；除转椅外，要注意安装有脚轮的产品应至少有2个脚轮能被锁定或至少有2个非脚轮支撑脚。