**上海市市场监管局发布胶粘剂监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对闵行、奉贤、浦东、宝山、松江、静安和徐汇7个区以及淘宝、天猫、京东、拼多多4家网络平台19家企业销售的22批次胶粘剂产品进行了监督抽查。经检测，有1批次不合格，不合格检出率为4.5%。检测项目包括游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、VOC含量、拉伸粘结强度、晾置时间≥20min，拉伸粘结强度、不挥发物、压缩剪切强度、粘结强度、低温稳定性、拉伸剪切强度、湿粘性、滑动性、180°剥离强度、冻结融解稳定性等16项。本次抽查不合格项目是不挥发物。

不挥发物不合格，有1批次。上海亭优实业有限公司在京东销售的标称由其生产（或供货）的墙纸糯米胶（型号规格：1kg/桶，生产日期：2024.7.27），不挥发物测定结果为4.4%（标准要求应≥16%），不符合其明示标准JC/T 548-2016《壁纸胶粘剂》的要求。不挥发物含量过低说明胶粘剂产品实际含胶量过低，影响产品使用效果。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行了全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购胶粘剂产品时，应注意以下几点：

一、在大型建材市场或知名电商平台选购胶粘剂产品，一般大型建材市场及知名电商平台在进货时会核对商品的检验报告，防止不合格商品上架。

二、在选购胶粘剂时，应仔细查看外包装标识生产厂名、厂址、生产日期、有效期以及用途说明与消费者需求是否相符。尽量选购著名厂商（品牌）的产品，这些企业通常有良好的质量管理体系。

三、应查看外包装标识产品标准号和产品性能标准。如GB18583-2008《室内装饰装修用材料胶粘剂有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》、JC/T 548-2016(2017)《壁纸胶粘剂》、JC/T 438-2019《水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂》、HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、HG/T 2492-2018《α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂》等。使用胶粘剂时还应注意操作安全事项、施工场所的通风和消防要求等，以免发生意外。