编号：SHSSXZ0101-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

校服产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取2件/套，其中1件/套作为检验样品，1件/套作为备用样品。如产品属于短裤等尺寸较小产品，检验和备用样品各增加1件/套。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验项目和依据

表1 校服产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 2 | pH 值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 4 | 耐水色牢度（变色、沾色） | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度(变色、沾色) | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度(变色、沾色) | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 7 | 耐摩擦色牢度（干摩） | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 |  |
| 8 | 耐摩擦色牢度（湿摩） | GB/T 3920-2008 | GB 31701-2015/4.2 |  |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057-2007（适用标准）  GB/T 2910-2009(适用标准） | / | GB/T 31888-2015/4.2.2  GB/T 29862-2013 |
| 10 | 附件锐利性 | GB/T 31702-2015 | GB 31701-2015/4.4.2 |  |
| 11 | 绳带 | GB 31701-2015/5.7 | GB 31701-2015/4.4.3 |  |
| 12 | 残留金属针 | GB/T 24121-2009 | GB 31701-2015/4.5.1、4.5.2 |  |
| 13 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383-2007/5.2.1.2、5.2.2、5.2.3 | GB 18383-2007/4.1.5、4.1.6 | / |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。