编号：SHSSXZ0106-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

农用薄膜产品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次样品抽取4平方米，其中2平方米作为检验样品，2平方米作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 标称厚度 | GB 13735-2017/6.3 | GB 13735-2017/5.1.1 |
| 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017/6.3 | GB 13735-2017/5.1.2 |
| 3 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017/6.7 | GB 13735-2017/5.5 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017/6.7 | GB 13735-2017/5.5 |
| 5 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017/6.8 | GB 13735-2017/5.5 |

表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019/7.4 | / | GB/T 4455-2019/6.2 |
| 2 | 厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019/7.4 | / | GB/T 4455-2019/6.2 |
| 3 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019/7.6 | / | GB/T 4455-2019/6.5 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019/7.6 | / | GB/T 4455-2019/6.5 |
| 5 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019/7.7 | / | GB/T 4455-2019/6.5 |
| 6 | 透光率 | GB/T 4455-2019/7.9 | / | GB/T 4455-2019/6.7 |
| 7 | 雾度 | GB/T 4455-2019/7.9 | / | GB/T 4455-2019/6.7 |
| 8 | 初滴时间 | GB/T 4455-2019/附录A | / | GB/T 4455-2019/6.8 |
| 9 | 流滴失效时间 | GB/T 4455-2019/附录A | / | GB/T 4455-2019/6.8 |

表3 农业用乙烯－乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜产品检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 厚度极限偏差 | GB/T 20202-2019/7.4 | / | GB/T 20202-2019/6.2 |
| 2 | 厚度平均偏差 | GB/T 20202-2019/7.4 | / | GB/T 20202-2019/6.2 |
| 3 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 20202-2019/7.6 | / | GB/T 20202-2019/6.5 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 20202-2019/7.6 | / | GB/T 20202-2019/6.5 |
| 5 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 20202-2019/7.7 | / | GB/T 20202-2019/6.5 |
| 6 | 透光率 | GB/T 20202-2019/7.11 | / | GB/T 20202-2019/6.7 |
| 7 | 雾度 | GB/T 20202-2019/7.11 | / | GB/T 20202-2019/6.7 |
| 8 | 初滴时间 | GB/T 20202-2019/附录A | / | GB/T 20202-2019/6.8 |
| 9 | 流滴失效时间 | GB/T 20202-2019/附录A | / | GB/T 20202-2019/6.8 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。