编号：SHSSXZ0083-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

一次性塑料餐饮具

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次产品抽取3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于40只/个，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2（若最小销售包装不是40只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于80只/个，备样不少于40只/个，不破坏最小销售包装）。

2 检验项目和依据

表1 一次性塑料餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023/4.2 | GB 4806.7-2023/4.2 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 7 | 特定迁移量（以锑计）  （限PET材质） | GB 31604.41-2016 | GB 9685-2016  GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 8 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）  （限PA材质） | GB 31604.19-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 9 | 氯乙烯特定迁移量  （限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB(A)T材质） | GB 31604.21-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 11 | 特定迁移总量（以乙二醇计）  （限PET材质） | GB 31604.44-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 12 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质） | GB 31604.51-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 13 | 1,3-丁二烯特定迁移量  （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 14 | 邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）  迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 9685-2016  GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 15 | 邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量  （限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 9685-2016  GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 16 | 邻苯二甲酸二正丁酯迁移量  （限PVC材质） | GB 31604.30-2016 | GB 9685-2016  GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 17 | 大肠菌群 | GB 14934-2016/附录B | GB/T 18006.1-2009/5.9 |
| 18 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016/附录C | GB/T 18006.1-2009/5.9 |
| 19 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 | GB/T 18006.1-2009/5.9 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。