编号：SHSSXZ0182-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

直接接触食品塑料购物袋

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品，每包直接接触食品塑料购物袋不少于40只。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验项目和依据

表1 直接接触食品塑料购物袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023/4.2  GB 4806.14-2023/5.2 | GB 4806.7-2023/4.2  GB 4806.14-2023/5.2 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.1  GB 4806.14-2023/5.3.1.2 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.1  GB 4806.14-2023/5.3 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.1  GB 4806.14-2023/5.3.1.2 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 | GB 4806.7-2023/4.3.1  GB 4806.14-2023/5.3.1.2 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 | GB 4806.7-2023/4.3.1 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 9 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质） | GB 31604.21-2016 | GB 4806.7-2023/4.3.2 |

表2 塑料购物袋产品检验项目(GB/T 21661-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求 | GB/T 21661-2020/6.3 | 国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号） | GB/T 21661-2020/5.2 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020/6.6.2 | / | GB/T 21661-2020/5.5 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661-2020/6.6.3 | / | GB/T 21661-2020/5.5 |
| 4 | 封合强度 | GB/T 21661-2020/6.6.4 | / | GB/T 21661-2020/5.5 |
| 5 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020/6.6.5 | / | GB/T 21661-2020/5.5 |

表3 淀粉基塑料购物袋产品检验项目(GB/T 38079-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38079-2019（含第1号修改单）/6.6.2 | / | GB/T 38079-2019/5.4 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38079-2019（含第1号修改单）/6.6.3 | / | GB/T 38079-2019/5.4 |
| 3 | 封合强度 | GB/T 38079-2019（含第1号修改单）/6.6.4 | / | GB/T 38079-2019/5.4 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 38079-2019（含第1号修改单）/6.6.5 | / | GB/T 38079-2019/5.4 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。