编号：SHSSXZ0143-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

可降解塑料制品产品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽样数量见表1。

表1 每种产品抽取的样品数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| 生物降解塑料购物袋 | 70只+0.6kg | 40只+0.3kg | 30只+0.3kg |
| 全生物降解农用地面覆盖薄膜 | 4平方米+0.6kg | 2平方米+0.3kg | 2平方米+0.3kg |

2 检验项目和依据

表2 生物降解塑料购物袋产品检验项目（GB/T 38082-2019非食品直接接触购物袋）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019/6.6.2 | / | GB/T 38082-2019/5.4 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38082-2019/6.6.3 | / | GB/T 38082-2019/5.4 |
| 3 | 封合强度 | GB/T 38082-2019/6.6.4 | / | GB/T 38082-2019/5.4 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 38082-2019/6.6.5 | / | GB/T 38082-2019/5.4 |
| 5 | 有机成分 | GB/T 9345.1-2008 | / | GB/T 38082-2019/5.5 |
| 6 | 生物分解率 | GB/T 19277.1-2011 | / | GB/T 38082-2019/5.5 |

表3 全生物降解农用地面覆盖薄膜产品检验项目（GB/T 35795-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB/T 35795-2017/6.7 | / | GB/T 35795-2017/5.3 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 35795-2017/6.7 | / | GB/T 35795-2017/5.3 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB/T 35795-2017/6.8 | / | GB/T 35795-2017/5.3 |
| 4 | 重金属含量要求（砷、镉、钴、铬、铜、镍、钼、铅、硒、锌、汞） | GB/T 35795-2017/6.10 | / | GB/T 35795-2017/5.5 |
| 5 | 有机成分 | GB/T 35795-2017/6.11 | / | GB/T 35795-2017/5.6 |
| 6 | 相对生物分解率 | GB/T 19277.1-2011 | / | GB/T 35795-2017/5.6 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。