上海市市场监管局发布晴雨伞监督抽查情况

针对消费者投诉，举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对天猫、京东2家网络平台以及黄浦、闵行、浦东、徐汇4个区域20家企业销售的31个品牌40批次晴雨伞进行了监督抽查。经检验，有9批次不合格，不合格检出率为22.5%，检验项目涉及有害物质限量、手柄、部件结合牢度、冲击强度、伞带扣拉力、饰件等10大类。本次检验不合格项目为伞帽或伞顶尖(套)、珠尾、使用安全要求、伞面防紫外线4项。

一是伞帽或伞顶尖(套)不合格，有3批次。如乐瑚特商业管理（上海）有限公司徐家汇店在美罗城销售的标称由沃尔特帕蒂（北京）贸易有限公司生产（或供货）的“”牌8骨直柄晴雨伞，伞帽顶端直径实测为7.56mm（标准值应≥8mm），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，伞帽端头过细，容易扎伤。

二是珠尾不合格，有5批次。如上海康仁乐购超市贸易有限公司周浦分公司在万达广场（周浦店）销售的标称由浙江友谊菲诺伞业有限公司生产（或供货）的菲诺直柄雨伞（型号规格：57cm*8K），伞骨伸入珠尾的深度实测为4.68mm（标准值应≥10mm），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，珠尾与伞骨容易脱落，一旦尖锐的伞骨端头暴露，容易造成伤害。

三是伞面防紫外线不合格，有1批次。上海盒马网络科技有限公司黄浦第四分公司在日月光中心(打浦桥)销售的标称由北京伊藤忠华糖综合加工有限公司上海分公司生产（或供货）的盒马轻质晴雨折叠伞（紫色）（型号规格：53公分x6骨），伞面防紫外线指标T(UVA)AV实测为9.75%（标准值应＜5%），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，伞面防紫外线功能不达标，达不到防紫外线效果。

四是使用安全要求不合格，有3批次。如上海智童贸易有限公司在天猫销售的标称由中山市联众文具有限公司生产（或供货）的“”牌雨伞（品号：E5408F1 规格：8K 长度：51.5CM），该伞中盘有铁丝头外露（标准要求铁丝头不应外露），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，铁丝头外露，构成锐利尖端，在产品使用中容易扎伤。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，市场监管部门提醒消费者在选购晴雨伞时，应注意以下几点：

一、应查看伞的标签。确认产品执行标准，并查看其明示功能，如是否防雨，是否防紫外线等。

二、应检查伞的各个部位。如有扎手、边缘锋利的部位，应避免购买。同时观察伞帽、珠尾等部位，越“圆润”越安全。在伞合上的状态下，一手抓住伞帽一手抓住伞柄，沿伞杆方向拉拽，确认伞帽、伞杆关节和伞柄之间连接是否足够牢固；用手轻拉珠尾和小饰件，是否有明显不牢固的现象，不要选购会轻易拉出或拉掉的晴雨伞。

三、如果选购儿童伞，应确认其执行标准、适用年龄，检查产品是否附带小零件、小饰件，标签是否有警示语等，尤其关注产品是否执行GB 28477-2012《儿童伞安全技术要求》。