**上海市市场监管局发布胶合板、细木工板监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对静安、浦东、宝山、嘉定、青浦、奉贤6个区以及淘宝、天猫、优板3家网络平台23家企业销售的19个品牌30批次胶合板、细木工板进行了监督抽查。经检测，有3批次不合格，不合格检出率为10%。检测项目包括胶合板的含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量；浸渍胶膜纸饰面胶合板胶合强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量。细木工板的含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量。浸渍胶膜纸饰面细木工板的浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量。本次抽查不合格项目是浸渍胶膜纸饰面细木工板的浸渍剥离、耐光色牢度、表面耐水蒸气3项。

一是浸渍剥离不合格，有1批次。上海市奉贤区头桥德君胶合板经营部销售的标称由江苏小熊贝贝装饰材料有限公司生产（或供货）的“” 牌健康饰材（浸渍胶膜纸饰面细木工板，型号规格：2440×1220×17mm），浸渍剥离试验6个试件中有2个试件的一边完全剥离，标准要求试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3，且合格试件数≥5个，与标准要求不符。该项目不合格，容易造成产品开胶剥离。

二是耐光色牢度不合格，有1批次。上海欧梁实业有限公司销售的标称由上海沪强木业（集团）有限公司生产（或供货）的“” 牌1800香杉木生态板（浸渍胶膜纸饰面细木工板，型号规格：2440×1220×18mm），耐光色牢度＜4级，标准要求耐光色牢度≥4级，与标准要求不符。该项目不合格，容易造成产品不耐光照，易褪色或变色。

三是表面耐水蒸气不合格，有1批次。上海政祥木业有限公司销售的标称由其生产（或供货）的“”牌健康饰材（浸渍胶膜纸饰面细木工板，型号规格：1220×2440×17mm），表面耐水蒸气2级，标准要求达到4级以上，与标准要求不符。该项目不合格，容易造成产品不耐水蒸气，缩短产品使用寿命。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购胶合板、细木工板时，应注意以下几点：

一、应查看合格证标识是否包括厂名、厂址、产品型号规格、执行标准等信息。不同树种搭配、不同用途的胶合板价格不同，消费者可以根据需求选择不同种类胶合板。

二、看外观。先查看表板光洁平滑木纹清晰，无鼓泡分层现象，再从侧面看其厚度、密度是否均匀，单板之间是否拼接严实，最后观察芯板两端是否有开裂和明显缝隙及腐朽变质的木条。

三、闻气味。刺激性气味大的胶合板，有可能是有毒有害等物质超标，尽量不要选购。