编号：SHSSXZ0316-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

防晒服及配饰

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量如下：

| 产品名称 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验样品数量 （件/条/套） | 备样数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防晒服 | 3 | 2 | 1 |
| 防晒配饰 | 3 | 2 | 1 |
| 注：1. 如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010 | / |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010 | / |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010 | / |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010 | FZ/T 74007-2019 明示质量要求 |
| 5 | 耐汗渍色牢度（酸、碱） |  | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010 | FZ/T 74007-2019 明示质量要求 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010 | FZ/T 74007-2019 明示质量要求 |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | / | FZ/T 74007-2019 明示质量要求 |
| 8 | 纤维成分及含量 |  | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 GB/T 38015—2019 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01101—2008等 | / | GB/T 29862—2013 FZ/T 74007-2019 明示质量要求 |
| 9 | 透气 | 透气率 | GB/T 5453-1997 | / | 明示质量要求 明示功能 |
| 10 | 拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应 | 表面沾水等级 | GB/T 4745-2012 | / | 明示质量要求 明示功能 |
| 11 | 透汽/透湿 | 透湿率 | GB/T 12704.1-2009 GB/T 8629-2017 明示执行标准 | / | FZ/T 74007-2019 明示质量要求 明示功能 |
| 12 | 防紫外 | 紫外线防护系数UPF T(UVA)AV | GB/T 18830-2009 GB/T 8629-2017 明示执行标准 | / | 明示质量要求 明示功能 |
| 13 | 接触凉感 | 接触凉感系数qmax | GB/T 35263-2017 | / | 明示质量要求 明示功能 |
| 14 | 产品使用说明 |  | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | GB/T 5296.4-2012 明示质量要求 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品  纤维含量的标识

FZ/T 74007—2019 户外防晒皮肤衣

GB/T 18830—2009纺织品 防紫外线性能的评定

GB/T 21294—2024 服装理化性能的技术要求

FZ/T 70018—2023针织服装理化性能的要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 结果判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；参与判定的检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。