编号：SHSSXZ0313-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

床上用品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 （条/套/个） | 检验样品数量 （条/套/个） | 备用样品数量 （条/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无填充物床上用品 | 床单、被套、床罩、 毛巾被 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 枕套 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 毯子 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 配套床上用品 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 有填充物床上用品 | 绗缝制品 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 被类 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 枕、靠垫类产品 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 | GB 18401—2010 | / |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 | GB 18401—2010 | / |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 | GB 18401—2010 | / |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 | GB 18401—2010 | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 | GB 18401—2010 | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 | GB 18401—2010 | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 | GB 18401—2010 | 明示质量要求 |
| 8 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383—2007 5.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3 | GB 18383—2007 4.1.4、4.1.5、4.1.6 | / |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 | / | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 | / | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 11 | 断裂强力 | GB/T 3923.1—2013 | / | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 12 | 起球性能 | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.2—2008 | / | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 13 | 纤维成分及含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 GB/T 38015—2019 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013等 | / | GB/T 29862—2013 明示质量要求 |
| 14 | 填充物质量偏差率 | GB/T 22796-2021 5.1.1 明示执行标准 | / | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 15 | 脱毛量/脱毛率 | FZ/T 62009—2021 FZ/T 62027—2015附录B | / | GB/T 22796—2021 FZ/T 62027—2015 明示质量要求 |
| 16 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 | / | GB/T 22796—2021 明示质量要求 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010   国家纺织产品基本安全技术规范
GB 18383—2007   絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 29862—2013	纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22796—2021 	床上用品

GB/T 22796—2009 	被、被套

GB/T 22797—2009 	床单

GB/T 22843—2009 	枕、垫类产品

GB/T 22844—2009 	配套床上用品

FZ/T 25006—2022    轻薄型经编针织毯

FZ/T 43018—2017 	蚕丝绒毯

FZ/T 61001—2019 	纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61002—2019 	化纤仿毛毛毯

FZ/T 61004—2017	拉舍尔毛毯

FZ/T 61005—2015 	线毯

FZ/T 61006—2019 	纬编腈纶毛毯

FZ/T 61007—2012    家用纺织品 超细纤维毯

FZ/T 61008—2015 	摇粒绒毯

FZ/T 61009—2015    纤维素纤维绒毯

FZ/T 34003—2011 	亚麻床上用品

FZ/T 81005—2017 	绗缝制品

FZ/T 62019—2012 	工艺绗缝被

FZ/T 62026—2015 	手工粗布床单

FZ/T 62027—2015 	磨毛面料床单

FZ/T 62028—2015 	针织床单

FZ/T 62029—2015 	手工粗布被套

FZ/T 62030—2015 	磨毛面料被套

FZ/T 62031—2015 	针织被套

FZ/T 44004—2018 	丝绸床上用品

GB/T 32605—2016    羊毛、羊绒被

FZ/T 61010—2020 	山羊绒毯

GB/T 22855—2009    拉舍尔床上用品

FZ/T 62042—2020    凉感面料床上用品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 结果判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；参与判定的检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。