编号：SHSSXZ0318-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

卫浴家具产品

1 抽样方法

按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表  卫浴家具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台盆柜台面理化性能 | 耐液性 | GB/T 24977-2024/8.3.1.1 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 2 |  | 抗冲击强度 | GB/T 24977-2024/8.3.1.5 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 3 |  | 耐污染 | GB/T 24977-2024/8.3.1.6 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 4 | 椅凳类座面理化性能 | 耐液性 | GB/T 24977-2024/8.3.2.1 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 5 |  | 抗冲击强度 | GB/T 24977-2024/8.3.2.2 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 6 |  | 耐污染 | GB/T 24977-2024/8.3.2.3 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 7 | 其他外表木质部件漆膜理化性能 | 耐液性 | GB/T 24977-2024/8.3.3.1.1 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 8 |  | 耐冷热温差 | GB/T 24977-2024/8.3.3.1.5 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 9 |  | 耐磨性 | GB/T 24977-2024/8.3.3.1.6 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 10 | 其他外表软硬质覆面理化性能 | 耐冷热温差 | GB/T 24977-2024/8.3.3.2.4 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T 24977-2024/8.3.3.2.5 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 12 |  | 耐磨性 | GB/T 24977-2024/8.3.3.2.6 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 13 | 产品金属件电镀层抗盐雾 |  | GB/T 24977-2024/8.3.7 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 14 | 金属转印薄膜层抗盐雾 |  | GB/T 24977-2024/8.3.8.1 | / | GB/T 24977-2024/5.3 |
| 15 | 柜（架）类强度 | 落地式柜（架）台面垂直静载荷 | GB/T 24977-2024/8.5.2 | / | GB/T 24977-2024/5.5 |
| 16 |  | 落地式柜（架）台面垂直冲击 | GB/T 24977-2024/8.5.3 | / | GB/T 24977-2024/5.5 |
| 17 |  | 落地式柜（架）沙袋加载 | GB/T 24977-2024/8.5.4 | / | GB/T 24977-2024/5.5 |
| 18 | 椅凳类强度 |  | GB/T 24977-2024/8.5.7 | / | GB/T 24977-2024/5.5 |
| 19 | 柜（架）类稳定性 |  | GB/T 24977-2024/8.5.8 | / | GB/T 24977-2024/5.5 |
| 20 | 椅凳类稳定性 |  | GB/T 24977-2024/8.5.9 | / | GB/T 24977-2024/5.5 |
| 21 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584-2024/4.1 | GB 18584-2024/4.1 | / |
| 22 |  | 苯 | GB 18584-2024/4.1 | GB 18584-2024/4.1 |  |
| 23 |  | 甲苯 | GB 18584-2024/4.1 | GB 18584-2024/4.1 |  |
| 24 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024/4.1 | GB 18584-2024/4.1 |  |
| 25 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024/4.1 | GB 18584-2024/4.1 |  |
| 26 | 基本结构安全 |  | GB 28008-2024/4.1.1 | GB 28008-2024/4.1.1 |  |
| 27 | 剪切和挤压点 |  | GB 28008-2024/4.1.2 | GB 28008-2024/4.1.2 |  |
| 28 | 孔及间隙 |  | GB 28008-2024/4.1.3 | GB 28008-2024/4.1.3 |  |
| 29 | 木材名称 |  | GB/T 29894-2013 | / | GB/T 18513-2022 GB/T 16734-1997 明示质量要求 |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。