编号：SHSSXZ0314-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

进口服装

1 抽样方法

按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

注：以上数量为最少数量，如样品较小、花色或款式复杂，可适当增加抽样数量。

2 检验依据

表1  进口服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 | GB 18401—2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | pH值 | GB/T 7573—2009 | GB 18401—2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 | GB 18401—2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 | GB 18401—2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 | GB 18401—2010 第5.1条 | 明示质量要求 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 | GB 18401—2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 | GB 18401—2010 第5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐皂洗色牢度1 | GB/T 3921—2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐干洗色牢度1 | GB/T 5711—2015 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐光色牢度 | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 14576—2009 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 起球 | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 | GB/T 23322—2018 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 纤维成分及含量2 | FZ/T 01057 （所有部分） GB/T 2910 （所有部分） FZ/T 01026—2017等 明示执行标准 | / | GB/T 29862—2013明示质量要求 |
|  | 产品使用说明 | GB/T 5296.4—2012 明示执行标准 | / | 明示执行标准 |
| 备注 | 注1：耐皂洗色牢度不考核使用说明中标注不可水洗的产品；耐干洗色牢度不考核使用说明中标注不可干洗的产品。 注2：根据产品纤维种类的不同，选用FZ/T 01057系列、GB/T 2910系列、FZ/T 01026—2017等适用的检测方法。 |  |  |  |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 检验结果判定

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品  纤维含量的标识

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81004—2022 连衣裙、群套

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73018—2021 毛针织品

其他现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

3.2.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，该项目不参与判定。

3.3 结果判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；参与判定的检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。