编号：SHSSXZ0317-2025

**上海市产品质量监督抽查实施细则**

**胶粘剂产品**

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1 陶瓷砖胶粘剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度 | JC/T 547-2017 7.11 | / | JC/T 547-2017 |
| 2 | 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度 | JC/T 547-2017 7.8 | / | JC/T 547-2017 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 4 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 6 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 7 | VOC含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | / |
| 说明 | 1. 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2. 项目1-项目2仅适用于产品明示推荐性标准JC/T 547-2017的情况。 | | | |

表2 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | HG/T 2727-2010(2017) 6.1 | / | HG/T 2727-2010(2017) |
| 2 | 压缩剪切强度 | HG/T 2727-2010(2017)附录A | / | HG/T 2727-2010(2017) |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 4 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 6 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 7 | VOC含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | / |
| 说明 | 1. 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2. 项目1-项目2仅适用于产品明示推荐性标准HG/T 2727-2010(2017)的情况。 | | | |

表3 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度 | JC/T 438-2019  附录A | / | JC/T 438-2019 |
| 2 | 低温稳定性 | JC/T 438-2019 5.6 | / | JC/T 438-2019 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 4 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 6 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 7 | VOC含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | / |
| 说明 | 1. 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2. 项目1-项目2仅适用于产品明示推荐性标准JC/T 438-2019的情况。 | | | |

表4 α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂（瞬干胶）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 | HG/T 2492-2018 | / | HG/T 2492-2018 |
| 2 | VOC含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | / |
| 说明 | 1. 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2. 项目1仅适用于产品明示推荐性标准HG/T 2492-2018的情况。 | | | |

表5 壁纸胶粘剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | JC/T 548-2016(2017) 6.8 | / | JC/T 548-2016(2017) |
| 2 | 湿粘性 | JC/T 548-2016(2017) 6.11 | / | JC/T 548-2016(2017) |
| 3 | 滑动性 | JC/T 548-2016(2017) 6.12 | / | JC/T 548-2016(2017) |
| 4 | 180°剥离强度 | JC/T 548-2016(2017) 6.13 | / | JC/T 548-2016(2017) |
| 5 | 冻结融解稳定性 | JC/T 548-2016(2017) 6.14 | / | JC/T 548-2016(2017) |
| 6 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 7 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 8 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 9 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | / |
| 10 | VOC含量 | GB 33372-2020 | GB 33372-2020 | / |
| 说明 | 1. 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2. 项目1-项目5仅适用于产品明示推荐性标准JC/T 548-2016(2017)的情况。 | | | |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。