**上海市市场监管局发布泳装监督抽查情况**

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对杨浦、普陀、闵行、徐汇、黄浦、浦东6个区域22家企业销售的30批次泳装进行了监督抽查。经检测，有4批次不合格，不合格检出率为13.3%。检测项目包括甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、绳带要求、拉伸弹性回复率、耐酸汗渍色牢度、耐氯化水（游泳池水）色牢度、纤维含量等13项。本次抽查不合格项目是拉伸弹性伸长率、耐碱汗渍色牢度、耐海水色牢度3个项目。

一是拉伸弹性伸长率不合格，有4批次。如上海雅泽服饰有限公司祖冲之路店在长泰广场销售的标称由东莞市美尚服饰有限公司生产（或供货）的“”牌泳衣 （型号规格：L\*3 XL\*2）；款号：HDS20135），直向拉伸弹性伸长率实测为86%（标准应≥100%），与标准要求不符。该项目不合格，动作幅度过大容易导致泳衣破裂。

二是耐碱汗渍色牢度、耐海水色牢度不合格，各1批次。丰梵（中国）商贸有限公司上海黄浦第四分公司在悦荟广场旗舰店销售的标称由丰梵（中国）商贸有限公司生产（或供货）的“”牌泳装（型号规格：165/88A；款号：3FSW60223 ），耐碱汗渍色牢度沾色实测为2-3级（标准值应≥3级）；耐海水色牢度沾色实测为2-3级（标准值应≥3级），与标准要求不符。色牢度不合格，容易褪色、沾色，也容易引起皮肤过敏。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购泳装产品时，应注意以下几点：

一、应查看产品标签，如产品名称、产品等级、纤维含量、执行标准、洗涤维护标识、安全技术类别、生产企业名称和地址等信息。儿童和成人泳衣的安全类别至少选“B类”，婴幼儿泳衣一定要选“A类”。

二、应查看工艺细节，一看缝制工艺，查看缝制是否牢固，缝迹（面料缝合处带线的边宽）是否平直，最好选缝迹较宽的泳衣，一般缝迹在3毫米左右为宜；二是对于配有搭扣、吊带、系绳等的泳衣，要检查细节处的牢固度，以免在水中脱落。

三、应测试泳装回弹复原性，即多次拉伸后仍能回复原样。在选购时，可用手反复拉撑几次，观察面料的弹性回复程度是否良好。